USŁUGI PROJEKTOWE

NADZORY BUDOWLANE I KOSZTORYSOWANIE

mgr inż. Janusz Roman

05-600 Grójrc

Skurów 22a

Tel. 601 89 77 42

NIP 797-103-02-14

SPECYFIKACJA     TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYMIANA DACHU BUDYNKU

OCHOTNCZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W GOŚCIEŃCZYCACH

# INWESTOR:

# URZĄD GMINY I MIASTA W GRÓJCU

# UL. J. Piłsudskiego 47  ,   05-600 Grójec

,  Branża : architektoniczno-budowlana

| Opracował : | Branża | Upr. Budowlane | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Janusz Roman | kosztorysy | UAN-II-K-8386/109/86 | 02.2013 |  |

|  | S P I S T R E Ś C I |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYMAGANIA OGÓLNE | 11 |  |
| 1.1 | WSTĘP | 11 |  |
| 1.1.1 | Przedmiot SST | 11 |  |
| 1.1.2 | Zakres Stosowania SST | 11 |  |
| 1.1.3 | Zakres robót objętych SST | 11 |  |
| A. | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | 11 |  |
| B. | ROBOTY MUROWE | 11 |  |
| C. | ROBOTY ŻELBETOWE | 11 |  |
| D. | REMONT DACHU | 1 |  |
| E | OCIEPLENIE WIEŃCY BUDYNKÓW STYROPIANEM | 11 |  |
| F. | TYNKI | 11 |  |
| G. | ROBOTY MALARSKIE | 11 |  |
| H. | SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT GIPSOWO – KARTONOWYCH | 11 |  |
|  | I SFIT Z PŁYT DEKORACYJNYCH | 11 |  |
| 1.1.4 | Ogólne wymagania dotyczące robót | 11 |  |
| 1.1.4.1 | Przekazania placu budowy | 11 |  |
| 1.1.4.2 | Zgodność robót z przedmiarem robót i SST | 12 |  |
| 1.1.4.3 | Zabezpieczenie terenu budowy | 12 |  |
| 1.1.4.4. | Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót | 12 |  |
| 1.1.4.5 | Ochrona przeciw pożarowa | 12 |  |
| 1.1.4.6 | Materiały szkodliwe dla otoczenia | 12 |  |
| 1.1.4.7 | Ochrona własności publicznej i prywatnej | 13 |  |
| 1.1.4.8 | Ograniczenia obciążeń osi pojazdów | 13 |  |
| 1.1.4.9 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | 13 |  |
| 1.1.4.10 | Ochrona i utrzymanie ruchu | 13 |  |
| 1.1.4.11 | Stosowania prawa i innych przepisów | 13 |  |
| 1.2 | MATRIAŁY | 13 |  |
| 1.2.1 | Źródła uzyskania materiałów | 13 |  |
| 1.2.2 | Inspekcja wytwórni materiałów | 13 |  |
| 1.2.3 | Materiały nie odpowiadające wymaganiom | 14 |  |
| 1.2.4 | Przechowywania i składowanie materiałów | 14 |  |
| 1.2.5 | Wariantowe stosowanie materiałów | 14 |  |
| 1.3 | SPRZĘT | 14 |  |
| 1.4 | TRANSPORT | 14 |  |
| 1.5 | WYKONANIE ROBÓT | 14 |  |
| 1.6 | KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT | 15 |  |
| 1.6.1 | Program zapewnienia jakości | 15 |  |
| 1.6.2 | Zasady kontroli jakości robót | 15 |  |
| 1.6.3 | Pobieranie próbek | 15 |  |
| 1.6.4 | Certyfikaty i deklaracje | 15 |  |
| 1.6.5 | Dokumenty budowy | 16 |  |
| 1.7 | OBMIAR ROBÓT | 16 |  |
| 1.7.1 | Ogólne zasady obmiaru robót | 16 |  |
| 1.7.2 | Zasady określania ilości robót i materiałów | 16 |  |
| 1.7.3 | Urządzenia i sprzęt pomiarowy | 16 |  |
| 1.7.4 | Czas przeprowadzania pomiarów | 16 |  |
| 1.8 | ODBIÓR ROBÓT | 16 |  |
| 1.8.1 | Rodzaje odbiorów robót | 16 |  |
| 1.8.2 | Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu | 17 |  |
| 1.8.3 | Odbiór częściowy | 17 |  |
| 1.8.4 | Odbiór ostateczny robót | 17 |  |
| 1.8.4.1 | Zasady odbioru ostatecznego robót | 17 |  |
| 1.8.4.2 | Dokumenty do odbioru ostatecznego | 17 |  |
| 1.8.4.3 | Odbiór pogwarancyjny | 17 |  |
| 1.9 | PODSTAWA PŁATNOSCI | 17 |  |
| 1.9.1 | Ustalenia ogólne | 17 |  |
| 1.9.2 | Warunki umowy i wymagania ogólne | 18 |  |
| 1.9.3 | Objazdy ,przejazdy i organizacja ruchu | 18 |  |
| 1.10 | PRZEPISY ZWIĄZANE | 18 |  |
| A. |  | 18 |  |
| 2 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | 18 |  |
| 2.1 | WSTĘP | 18 |  |
| 2.1.1 | Przedmiot SST | 18 |  |
| 2.1.2 | Zakres stosowania SST | 18 |  |
| 2.1.3 | Zakres robót SST | 18 |  |
| 2.1.3.1 | Roboty rozbiórkowe | 18 |  |
| 2.2 | MATRIAŁY | 19 |  |
| 2.3 | SPRZĘT | 19 |  |
| 2.3.1 | Ogólne wymagania dotyczące sprzętu | 19 |  |
| 2.3.2 | Sprzęt pomocniczy | 19 |  |
| 2.4 | TRANSPORT | 19 |  |
| 2.4.1 | Ogólne wymagania dotyczące transportu | 19 |  |
| 2.4.2 | Transport sprzętu i materiałów | 19 |  |
| 2.5 | WYKONANIE ROBÓT | 19 |  |
| 2.5.1 | Ogólne zasady wykonania robót | 19 |  |
| 2.5.2 | Zasady wykonania prac rozbiórkowych i demontażowych | 19 |  |
| 2.6 | KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT | 20 |  |
| 2.6.1 | Ogółne zasady kontroli jakości robót | 20 |  |
| 2.6.2 | Kontrola jakości prac rozbiórkowych i demontażowych | 20 |  |
| 2.7 | OBMIAR ROBÓT | 20 |  |
| 2.7.1. | Ogólne zasady obmiaru robót | 20 |  |
| 2.7.2 | Jednostka obmiarowa | 20 |  |
| 2,8 | ODBIÓR ROBÓT | 20 |  |
| 2.8.1 | Ogólne zasady odbioru robót | 20 |  |
| 2.8.2 | Sposób odbioru robót | 20 |  |
| 2.9 | PODSTAWA PŁATNOŚCI | 20 |  |
| 2.9.1 | Ogólne zasady dotyczące płatności | 20 |  |
| 2.9.2 | Cena jednostki obmiarowej robót związanych z wymianą orynnowania | 20 |  |
| B . |  | 20 |  |
| 3. | ROBOTY MUROWE | 20 |  |
| 3.1 | WSTĘP | 20 |  |
| 3.1.1 | Przedmiot SSt | 20 |  |
| 3.1.2 | Zakres stosowania SST | 20 |  |
| 3.1.3 | Zakres robót objętych SST | 21 |  |
| 3.1.4 | Roboty murowe | 21 |  |
| 3.2 | MATERIAŁY | 21 |  |
| 3.2.1. | Ogólne wymagania dotyczące materiału | 21 |  |
| 3.2.2 | Materiały główne | 21 |  |
| 3.3. | STPRZĘT | 21 |  |
| 3.3.1 | Ogólne wymagania dotyczące sprzętu | 21 |  |
| 3.3.2 | Sprzęt główny | 21 |  |
| 3.4 | TRANSPORT | 21 |  |
| 3.4.1 | Ogólne wymagania dotyczące transportu | 21 |  |
| 3.4.2 | Transport sprzętu i materiałów | 21 |  |
| 3.5 | WYKOANIE ROBÓT | 21 |  |
| 3.5.1 | Ogólne zasady wykonania robót | 21 |  |
| 3.5.2 | Zasady wykonania robót murowych | 22 |  |
| 3.6 | KONTROLA JAOKOŚCI | 22 |  |
| 3.6.1 | Ogólne zasady kontroli jakości robót | 22 |  |
| 3.6.2 | Kontrola jakości prac murowych | 22 |  |
| 3.7 | OBMIAR ROBÓT | 22 |  |
| 3.7.1 | Ogólne zasady obmiaru robót | 22 |  |
| 3.7.2 | Jednostka obmiarowa | 22 |  |
| 3.8 | ODBIÓR ROBÓT | 23 |  |
| 3.8.1 | Ogólne zasady odbioru robót | 23 |  |
| 3.8.2 | Sposób odbioru robót murowych | 23 |  |
| 3.9 | PODSTAWA PŁATNOŚCI | 23 |  |
| 3.9.1 | Ogólne zasady dotyczące płatności | 23 |  |
| 3.9.2 | Cena jednostki obmiarowej robót murowych | 23 |  |
| 3.10 | NORMY I DOKUMENTY | 23 |  |
| C |  | 23 |  |
| 4. | WIEŃCE ŻELBETOWE | 23 |  |
| 4.1 | WSTĘP | 23 |  |
| 4.1.1 | Przedmiot SST | 23 |  |
| 4.1.2 | Zakres stosowani SST | 23 |  |
| 4.1.3 | Teren budowy | 23 |  |
| 4.1.3.1 | Roboty betonowe i żelbetowe | 24 |  |
| 4.2 | MATERIAŁY | 24 |  |
| 4.2.1 | Ogólne wymagania dotyczące materiału | 24 |  |
| 4.2.2 | Materiały główne | 24 |  |
| 4.3 | SPRZĘT | 24 |  |
| 4.3.1 | Ogólne wymagania dotyczące sprzętu | 24 |  |
| 4.3.2 | Sprzęt główny | 24 |  |
| 4.3.3 | Sprzęt pomocniczy | 24 |  |
| 4.4 | TRANSPORT | 24 |  |
| 4.4.1 | Ogólne wymagania dotyczace transportu | 24 |  |
| 4.4.2 | Transport sprzętu i materiałów | 24 |  |
| 4.5 | WYKONANIE ROBÓT | 24 |  |
| 4.5.1 | Ogólne zasady wykonania robót | 24 |  |
| 4.5.2 | Zasady wykonania robót betonowych i żelbeowych | 25 |  |
| 4.6 | KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT | 25 |  |
| 4.6.1 | Ogólne zasady kontroli jakości robót | 25 |  |
| 4.6.2 | Kontrola jakości robót betonowych i żelbetowych | 25 |  |
| 4.7 | OBMIAR ROBÓT | 25 |  |
| 4.7.1 | Ogólne zasady obmiarów robót | 25 |  |
| 4.7.2 | Jednostki obmiarowe | 25 |  |
| 4.8 | ODBIÓR ROBÓT | 26 |  |
| 4.8.1 | Zasady ogólne odbioru robót | 26 |  |
| 4.8.2 | Sposób odbioru robót betonowych i żelbetowych | 26 |  |
| 4.9 | PODSTAWA PŁATNOŚCI | 26 |  |
| 4.9.1 | Ogólne zasady dotyczące płatności | 26 |  |
| 4.9.2 | Cena jednostki obmiarowej robót betonowych i żelbetowych | 26 |  |
| 4.10 | NORMY I DOKUMENTY | 26 |  |
| D |  | 26 |  |
| 5, | REMONT DACHU | 26 |  |
| 5.1 | WSTĘP | 26 |  |
| 5.1.1 | Przedmiot SST | 26 |  |
| 5.1.2 | Zakres stosowania SST | 26 |  |
| 5.1.3 | Zakres robót objętych SST | 26 |  |
| 5.1.3.1 | Remont dachu | 26 |  |
| 5.2 | Materiały | 27 |  |
| 5.2.1 | Ogólne wymagania dotyczace materiałów | 27 |  |
| 5.2.2 | Tarciac iglasta nasycona | 27 |  |
| 5.2.3 | Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną | 27 |  |
| 5.2.4 | Wiatroizolacja | 27 |  |
| 5.2.5 | Obróbki blacharskie | 27 |  |
| 5.2.6 | Rynny dachowe | 27 |  |
| 5.2.7 | Rury spustowe | 27 |  |
| 5.3 | Sprzęt | 28 |  |
| 5.3.1 | Ogólne wymagania dotyczące sprzętu | 28 |  |
| 5.3.2 | Sprzęt do wykonania remontu dachu | 28 |  |
| 5.4 | TRANSPORT | 28 |  |
| 5.4.1 | Ogólne wymagania dotyczące transportu | 28 |  |
| 5.4.1 | Transport sprzętu i materiałów | 28 |  |
| 5.5 | WYKONANIE ROBÓT | 28 |  |
| 5.5.1 | Ogólne zasady wykonania robót | 28 |  |
| 5.5.1.1 | Montaż rynien i rur spustowych | 29 |  |
| 5.5.1.2 | Montaż pokrycia dachowego z blachy dachówkowej | 29 |  |
| 5.5.1.3 | Obróbki blacharskie | 29 |  |
| 5.6 | KONTROLA JAKOSCI ROBÓT | 29 |  |
| 5.6.1 | Ogólne zasady kontroli jakości robót | 29 |  |
| 5.6.2 | Kontrola jakości prac | 29 |  |
| 5.7 | OBMIAR ROBÓR | 29 |  |
| 5.7.1 | Ogólna zasady obmiaru robót | 29 |  |
| 5.7.2 | Jednostka obmiarowa | 30 |  |
| 5.8 | ODBIÓR ROBÓT | 30 |  |
| 5.8.1 | Ogólne zasady odbioru robót | 30 |  |
| 5.8.2 | Sposób odbioru robót remontowych dachu ocieplenia | 30 |  |
| 5.9 | PODSTAWA PŁATNOŚCI | 30 |  |
| 5.9.1 | Ogólna zasady dotyczące płatności | 30 |  |
| 5.9.2 | Cena jednostki obmiarowej robót remontowych dachu | 30 |  |
| 5.10 | Normy i dokumenty związane z ociepleniem i elewacją | 30 |  |
| E. |  | 30 |  |
| 6 | OCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU STYROPIANEM | 30 |  |
| 6.1 | WSTĘP | 30 |  |
| 6.1.1 | Przedmiot SST | 30 |  |
| 6.1.2. | Zakres stosowania SST | 31 |  |
| 6.1.3 | Zakres robót objętych SST | 31 |  |
| 6.1.3.1 | Izolacja pionowa ze styropianu | 31 |  |
| 6.1.3.2 | Tynki cienkowarstwowe | 31 |  |
| 6.2 | MATERIAŁY | 31 |  |
| 6.2.1 | Ogólne wymagania dotyczące materiału | 31 |  |
| 6.2.2 | Materiały główne | 31 |  |
| 6.3 | SPRZĘT | 31 |  |
| 6.3.1 | Ogólne wymagania dotyczące sprzętu | 31 |  |
| 6.3.2. | Sprzęt do wykonywania elewacji | 31 |  |
| 6.4 | TRANSPORT | 31 |  |
| 6.4.1 | Ogólne wymagania dotyczące transportu | 31 |  |
| 6.4.1 | Transport sprzętu i materiałów | 32 |  |
| 6.5 | WYKONANIE ROBÓT | 32 |  |
| 6.5.1 | Ogólne zasady wykonania robót | 32 |  |
| 6.5.2 | Zasady wykonania robót ociepleniowych | 32 |  |
| 6.6 | KONTROLA JAKOSCI ROBÓT | 32 |  |
| 6.6.1 | Ogólne zasady kontroli jakości robót | 32 |  |
| 6.6.2 | Kontrola jakości prac | 33 |  |
| 6.7 | OBMIAR ROBÓR | 33 |  |
| 6.7.1 | Ogólna zasady obmiaru robót | 33 |  |
| 6.7.2 | Jednostka obmiarowa | 33 |  |
| 6.8 | ODBIÓR ROBÓT | 33 |  |
| 6.8.1 | Ogólne zasady odbioru robót | 33 |  |
| 6.8.2 | Sposób odbioru robót ocieplenia | 33 |  |
| 6.9 | PODSTAWA PŁATNOŚCI | 33 |  |
| 6.9.1 | Ogólna zasady dotyczące płatności | 33 |  |
| 6.9.2 | Cena jednostki obmiarowej robót ociepleniowych i elewacyjnych | 33 |  |
| 6.10 | Normy i dokumenty związane z ociepleniem i elewacją | 33 |  |
| F |  | 34 |  |
| 7. | TYNKI | 34 |  |
| 7.1 | CZĘSĆ OGÓLNA | 34 |  |
| 7.1.1 | Przedmiot SST | 34 |  |
| 7.1.2 | Zakres robót budowlanych | 34 |  |
| 7.1.3 | Teren budowy | 34 |  |
| 7.1.3.1 | Charakterystyka terenu budowy | 34 |  |
| 7.1.4 | Przekazanie terenu budowy | 34 |  |
| 7.1.5 | Ochrona własności i urządzeń | 34 |  |
| 7.1.6 | Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót | 34 |  |
| 7.1.7. | Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | 34 |  |
| 7.1.8 | Określenia podstawowe | 34 |  |
| 7.2 | MATERIAŁY | 35 |  |
| 7.2.1. | Wymagania ogólne | 35 |  |
| 7.2.2. | Stosowane materiały | 35 |  |
| 7.3 | SPRZĘT | 35 |  |
| 7.3.1 | Ogólne wymagania dotyczące sprzętu | 35 |  |
| 7.3.2 | Sprzęt niezbędny do wykonania robót tynkarskich | 35 |  |
| 7.4 | TRANSPORT | 35 |  |
| 7.5 | ROBOTY BUDOWLANE | 35 |  |
| 7.5.1 | Ogólne zasady wykonania robót | 35 |  |
| 7.5.2 | Warunki przystąpienia do robót tynkarskich | 35 |  |
| 7.5.3 | Wymagania stosowane podłożom pod tynki | 35 |  |
| 7.5.3.1 | Podłoże z elementów ceramicznych i cegły wapieno-piaskowej | 35 |  |
| 7.5.3.2. | Podłoża z istniejącego tynku | 36 |  |
| 7.5.4 | Wymagania stawiane robotom tynkarskim | 36 |  |
| 7.5.4.1. | Wymagania dotyczące wykonania tynków | 36 |  |
| 7.5.5 | Wymagania dotyczące wykonania tynków cienkowarstwowych | 37 |  |
| 7.6 | KONTROLA JAOKŚCI ROBÓT | 38 |  |
| 7.6.1 | Zasady ogólne | 38 |  |
| 7.6.2 | Kontrola podłoży | 38 |  |
| 7.6.3 | Kontrola materiałów | 38 |  |
| 7.6.4. | Kontrola w czasie wykonywania robót | 39 |  |
| 7.6.5 | Kontrola w czasie odbioru robót | 39 |  |
| 7.6.5.1 | Badania kontrolne tynków zwykłych | 39 |  |
| 7.6.5.2 | Badania przyczepności tynku do podłoża | 39 |  |
| 7.6.5.3 | Badania grubości tynków zwykłych | 39 |  |
| 7.6.5.4 | Badania wyglądu powierzchni tynku | 39 |  |
| 7.6.5.5 | Badania prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku | 39 |  |
| 7.6.5.6 | Badania wykończenia tynków na narożach ,stykach i szczelinach dyl. | 40 |  |
| 7.7 | OBMIAR ROBÓT | 40 |  |
| 7.7.1 | Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót | 40 |  |
| 7.7.1.1 | Ogólne zasady obmiaru robót | 40 |  |
| 7.7.1.2 | Czas prowadzenia obmiaru | 40 |  |
| 7.7.1.3 | Urządzenia i sprzęt pomiarowy | 40 |  |
| 7.7.2 | Zasady obmiaru robót tynkarskich | 41 |  |
| 7.8 | ODBIÓR ROBÓT | 41 |  |
| 7.8.1 | Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu | 41 |  |
| 7.8.1.1 | Zasady ogólne | 41 |  |
| 7.8.1.2 | Odbiór robót zanikających w pracach tynkarskich | 42 |  |
| 7.8.2 | Odbiór częściowy | 42 |  |
| 7.8.3 | Odbiór ostateczny robót | 42 |  |
| 7.8.3.1. | Warunki techniczne odbioru robót tynkarskich | 42 |  |
| 7.8.3.2 | Dokumenty do odbioru ostatecznego | 42 |  |
| 7.8.4 | Odbiór końcowy | 42 |  |
| 7.9 | ROZLICZENIE ROBÓT TYNKARSKICH | 42 |  |
| 7.9.1 | Sposób płatności | 42 |  |
| 7.9.2 | Zasady obliczania ceny jednostkowej | 43 |  |
| 7.10 | PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE | 43 |  |
| 7.10.1 | Normy i normatywy | 43 |  |
| 7.10.2 | Przepisy prawne | 43 |  |
| 7.10.3 | Inne dokumenty i opracowania | 43 |  |
| G. |  | 44 |  |
| 8.0 | PRACE MALARSKIE | 44 |  |
| 8.1 | CZESĆ OGÓLNA | 44 |  |
| 8.1.1 | Przedmiot SST | 44 |  |
| 8.1.2 | Zasady robót budowlanych | 44 |  |
| 8.1.3 | Teren budowy | 44 |  |
| 8.1.3.1 | Charakterystyka terenu budowy | 44 |  |
| 8.1.3.2 | Przekazania terenu budowy | 44 |  |
| 8.1.3.3 | Ochrona własności i urządzeń | 44 |  |
| 8.1.3.4 | Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót | 44 |  |
| 8.1.3.5 | Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | 44 |  |
| 8.1.4 | Określenia podstawowe | 44 |  |
| 8.2 | MATERIAŁY | 45 |  |
| 8.2.1 | Ogólne wymagania dotyczące materiałów | 45 |  |
| 8.2.2 | Stosowane materiały | 45 |  |
| 8.2.2.1 | Farby | 45 |  |
| 8.2.2.2 | Materiały pomocnicze | 45 |  |
| 8.3 | SPRZĘT | 45 |  |
| 8.3.1 | Ogólne wymagania dotyczące sprzętu | 45 |  |
| 8.3.2 | Sprzęt do wykonania robót malarskich | 45 |  |
| 8.4. | TRANSPORT | 45 |  |
| 8.5 | WYKONANIE ROBÓT | 45 |  |
| 8.5.1 | Zasady wykonania robót budowlanych | 45 |  |
| 8.5.2 | Warunki przystąpienia do robót malarskich | 45 |  |
| 8.5.3 | Przygotowania podłoża | 46 |  |
| 8.5.3.1 | Wymagania ogólne | 46 |  |
| 8.5.3.2 | Właściwości podłoży | 46 |  |
| 8.5.4 | Wymagania stawiane robotom malarskim | 46 |  |
| 8.5.4.1 | Warunki prowadzenia | 46 |  |
| 8.5.4.2 | Wymagania stawiane powłokom malarskim | 46 |  |
| 8.5.4.2.1 | Wymagania ogólne | 46 |  |
| 8.5.4.2.2 | Wymagania ze względu na rodzaj zastosowanej farby | 46 |  |
| 8.6 | KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT | 47 |  |
| 8.6.1 | Ogólna zasady kontroli | 47 |  |
| 8.6.2 | Kontrola podłoży | 47 |  |
| 8.6.3 | Kontrola materiałów | 48 |  |
| 8.6.4 | Kontrola w czasie wykonywania robót | 48 |  |
| 8.6.5 | Kontrola w czasie odbioru robót | 48 |  |
| 8.7 | OBMIAR ROBÓT | 48 |  |
| 8.7.1 | Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót | 48 |  |
| 8.7.1.1 | Ogólne zasady obmiaru robót | 48 |  |
| 8.7.1.2 | Cza przeprowadzania obmiaru | 48 |  |
| 8.7.1.3 | Urządzenia i sprzęt pomiarowy | 48 |  |
| 8.7.2 | Zasady obmiaru robót malarskich | 49 |  |
| 8.8 | ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH | 49 |  |
| 8.8.1 | Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu | 49 |  |
| 8.8.1.1 | Zasady ogólne | 49 |  |
| 8.8.1.2 | Odbiór robót zanikających | 50 |  |
| 8.8.2 | Odbiór częściowy | 50 |  |
| 8.8.3 | Odbiór ostateczny robót | 50 |  |
| 8.8.3.1 | Zasady ogólne | 50 |  |
| 8.8.3.2. | Dokumenty do odbioru ostatecznego | 50 |  |
| 8.8.4 | Odbiór końcowy | 50 |  |
| 8.9 | ROZLICZENIE ROBÓT MALARSKICH | 50 |  |
| 8.9.1. | Sposób płatności | 50 |  |
| 8.9.2 | Zasady obliczania ceny jednostkowej | 50 |  |
| 8.10 | PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE | 51 |  |
| 8.10.1 | Normy i normatywy | 51 |  |
| 8.10.2 | Przepisy prawne | 51 |  |
| 8.10.3 | Inne dokumenty i opracowania | 51 |  |
| E |  | 51 |  |
| 9. | SUFITY PODWIESZANE Z PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH I PŁYT DEKORACYJNYCH | 51 |  |
| 9.1 | CZESĆ OGÓLNA | 51 |  |
| 9.1.1 | Przedmiot szczegółowej specyfiacji technicznej | 51 |  |
| 9.1.2 | Zasady stosowania | 52 |  |
| 9.1.3 | Określenia podstawowe | 52 |  |
| 9.1.4 | Zakres robót objętych SSt | 52 |  |
| 9.1.5 | Teren budowy | 52 |  |
| 9.1.5.1 | Charakterystyka terenu budowy | 52 |  |
| 9.1.5.2 | Przekazania terenu budowy | 52 |  |
| 9.1.5.3 | Ochrona własności i urządzeń | 52 |  |
| 9.1.6 | Ochrona środowiska trakcie realizacji robót | 52 |  |
| 9.1.7 | Zapewnienie bespieczeństwa i ochrony zdrowia | 52 |  |
| 9.2 | MATERIAŁY | 53 |  |
| 9.2.1 | Ogólne wymagania dotyczące materiałów | 53 |  |
| 9.2.2 | Stosowane materiały | 53 |  |
| 9.2.2.1 | Materiały główne | 53 |  |
| 9.2.2.2 | Materiały pomocnicze | 53 |  |
| 9.3 | SPRZĘT | 53 |  |
| 9.3.1 | Ogólne wymagania dotyczące sprzętu | 53 |  |
| 9.3.2 | Sprzęt do wykonania sufitów podwieszanych | 53 |  |
| 9.4 | TRANSPORT | 53 |  |
| 9.5 | WYKONANIE ROBÓT | 53 |  |
| 9.5.1 | Zasady wykonania robót budowlanych | 53 |  |
| 9.5.2 | Warunki przystąpienia do robót montażowych sufitu | 54 |  |
| 9.5.3. | Przygotowania | 54 |  |
| 9.5.3.1 | Wymagania ogólne | 54 |  |
| 9.5.4 | Wymagania stawiane robotom przy wykonywaniu sufitów z płyt K-G | 54 |  |
| 9.5.4.1 | Warunki prowadzenia prac montażowych sufitów podwieszonych | 54 |  |
| 9.5.4.2 | Wymagania stawiane rusztom stalowym ,podwójnym | 54 |  |
| 9.5.4.3 | Wymagania stawiane płytom kartonowo-gipsowym | 54 |  |
| 9.5.5 | Sposób wykonania rusztu podwójnego | 54 |  |
| 9.5.6 | Sposób montażu płyt | 55 |  |
| 9.5.7 | Spoinowanie i szpachlowanie płyt sufitowych | 55 |  |
| 9.5.7.1 | Szpachlowanie połączeń płyt krawędzi spłaszczonych | 55 |  |
| 9.5.7.2 | Szpachlowanie połączeń krawędzi ciętych | 55 |  |
| 9.5.8 | Sufity systemowe modułowe 60x60cm z płyt na ruszczioe stalowym | 56 |  |
| 9.5.9 | Wymagania dotyczące jakości wypełnienia | 56 |  |
| 9.5.9.1 | Płyta | 56 |  |
| 9.5.9.2 | Konstrukcja podwieszana | 56 |  |
| 9.5.9.3 | Ochrona przeciw pożarowa | 57 |  |
| 9.5.9.4 | Zakończenia ścienne | 57 |  |
| 9.5.10 | Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne | 57 |  |
| 9.6 | KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT | 57 |  |
| 9.6.1 | Ogólna zasady kontroli | 57 |  |
| 9.6.2 | Kontrola materiałów | 57 |  |
| 9.6.3 | Kontrola w czasie wykonywania robót | 58 |  |
| 9.6.4 | Kontrola w czasie odbioru robót | 58 |  |
| 9.7 | OBMIAR ROBÓT | 58 |  |
| 9.7.1 | Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót | 58 |  |
| 9.7.1.1 | Ogólne zasady obmiaru robót | 58 |  |
| 9.7.1.2 | Jednostka obmiarów | 58 |  |
| 9.7.1.3 | Czas prowadzenia obmiaru | 58 |  |
| 9.7.1.4 | Urządzenia i sprzęt pomiarowy | 58 |  |
| 9.7.2 | Zasady obmiaru robót montażowych sufitu | 58 |  |
| 9.8 | ODBIÓR ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM SUFITÓW PODWIESZANYCH Z PŁYT K-G I PŁYT DEKORACYJNYCH | 58 |  |
| 9.8.1 | Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu | 59 |  |
| 9.8.1.1 | Zasady ogólne | 59 |  |
| 9.8.1.2 | Odbiór robót zanikających | 59 |  |
| 9.8.2 | Odbiór ostateczny robót | 59 |  |
| 9.8.2.1 | Zasady ogólne | 59 |  |
| 9.8.2.2 | Dokumenty do odbioru ostatecznego | 59 |  |
| 9.8.2.3 | Odbiorowi ostatecznemu podlegają | 59 |  |
| 9.8.3 | Odbiór końcowy | 59 |  |
| 9.9 | ROZLICZENIE ROBÓT WYKONANIA SUFITU | 60 |  |
| 9.9.1 | Sposób płatności | 60 |  |
| 9.9.2 | Zasady obliczania ceny jednostkowej | 60 |  |
| 9.10 | PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE | 60 |  |
| 9.10.1 | Normy i normatywy | 60 |  |
| 9.10.2 | Przepisy prawne | 60 |  |

1.      WYMAGANIA OGÓLNE

  - WSTĘP

    - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej /SST/ są wymagania dotyczące wykonania  i   odbioru robót przy remoncie budynku remizy strażackiej  w Gościeńczycach

- 1.1.2    Zakres Stosowania SST

SST jest stosowana  jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w  pkt.1.1.1.

- 1.1.3   Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji należy stosować w powiązaniu z niżej wymienioną specyfikacją

# REMONT  BUDYNKU  REMIZY OCHTONICZEJ STRAŻY PROŻARNEJ

## A.  Roboty rozbiórkowe

## 1. rozbiórki i demontaże                                                                                                                                           2. wywóz gruzu

## B.   Roboty murowe

1. przemurowanie kominów

2. uzupełnenie murów

C.   Wieńce żelbetowe

1.Wykonanie wieńcy zelbetowych

D.    Remont dachu

1.roboty ciesielskie

2.izolacje przeciwwilgociowe

3.roboty blacharskie

4.montaż rynien i rur spustowych

5.impregnacja elementów drewnianych

### E.	    Ocieplenie ścian budynku styropianem                                                                       1.izolacja pionowa ze styropianu

2.tynk cienkowarstwowy

F.      Tynki

G.      Malowanie

1. malowanie i sufitów z płyt gipsowo -kartonowych farbą emulsyjną                                                                                                2. malowanie ścian - tynk cementowo-wapienny ,  farbą emulsyjną

### H.        Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych i i płyt dekoracyjnych nad parterem

- sufit podwieszany na ruszcie stalowym  z płyt kartonowo-gipsowych

- sufit podwieszany na ruszcie stalowym z płty dekoracyjnych

- izolacje przeciwwilgociowe i cieplne

- 1.1.4   Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz ich zgodność z przedmiarem robót ,SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

.

- 1.1.4.1     Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi  i administracyjnymi , dziennik budowy oraz komplet SST

- 1.1.4.2    Zgodność robót z przedmiarem robót i SST

Przedmiar robót ,SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inwestora Wykonawcy , stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy .

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność Ich ważności  wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy” Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych ,a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru , który dokona odpowiednich zmian i poprawek .Wszystkie materiały i wykonane prace będą zgodne z przedmiarem robót i SST. Dopuszczalne będą odchylenia od danych określonych w przedmiarze i SST w ramach określonego przedziału tolerancji .Cechy materiałów i elementów muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami ,a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku ,gdy wykonane roboty i zastosowane materiały nie będą zgodne z przedmiarem , SST i będą miały wpływ na jakość wykonanych prac , to takie materiały zostaną zastąpione innymi , a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy .

- 1.1.4.3   Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych Wykonawca ma obowiązek utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania wykonywania prac ,aż do ich zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  Przed przystąpieniem do robót  wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczeń w okresie trwania prac remontowych .Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie  przed ich rozpoczęciem   w uzgodniony z Inspektorem Nadzoru  oraz przez umieszczenie , w miejscach i w ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru , tablic informacyjnych ,których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru .Koszt zabezpieczenia terenu ,budowy , utrzymanie tablic informacyjnych nie podlega odrębnej zapłacie  i przyjmuje się , że  jest włączony  w cenę umowną.

- 1.1.4.4      Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować podczas wykonywania prac wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego .

Podczas trwania budowy wykonawca będzie :

- utrzymywać porządek na terenie budowy

- stosować się do obowiązujących przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób trzecich  lub własności społecznej lub innych , wynikających z hałasu ,skażeń ,zapyleń lub innych przyczyn powstałych podczas wykonywania prac remontowych.

Stosując się do w/w wymagań wykonawca będzie miał na względzie  szczególnie :

- usytuowanie magazynów ,składowisk  i dróg dojazdowych

- środki ostrożności i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków

- wodnych  , pyłami i substancjami toksycznymi , przed zanieczyszczaniem powietrza

- gazami i pyłami oraz przed możliwością powstania pożaru.

1.1.4.5.	Ochrona  przeciwpożarowa

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy przeciwpożarowe .  Będzie posiadać i utrzymywać w sprawności sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy w  pomieszczeniach biurowych,  mieszkalnych , magazynowych  na stanowiskach pracy . Materiały  łatwopalne składowane będą w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed  dostępem osób niepowołanych . Wykonawca będzie odpowiedzialny również za wszystkie  straty powstałe  na skutek pożaru wywołanego podczas realizacji robót bądź przez pracowników Wykonawcy .

- 1.1.4.6.     Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały , które są  szkodliwe / wywołujące promieniowanie  o stężeniu przekraczającym dopuszczalne określone odpowiednimi przepisami normy / dla otoczenia , nie będą użyte do wykonania zadania . Materiały odpadowe muszą posiadać aprobatę techniczną ,wydaną przez uprawnioną  jednostkę określającą brak

szkodliwego oddziałowywania na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po ich zakończeniu szkodliwość ich zanika, mogą  być użyte  pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania , jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien uzyskać zgodę na ich użycie  od właściwych organów administracyjnych .

W momencie gdy Wykonawca użył takich materiałów ,a ich użycie spowodowało jednak jakiekolwiek zagrożenie  środowiska , konsekwencje tego  ponosi Zamawiający .

1.1.4.7.    Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne ,takie jak rurociągi ,kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji  Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie i oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji lub urządzeń  podczas trwania prac remontowych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenie tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powinien powiadomić inwestora i zainteresowane instytucje  oraz będzie z nimi  współpracował dostarczając  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw  .Wykonawca będzie odpowiadać za wszystkie spowodowane przez jego działania  uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu  przez Zamawiającego.

- 1.1.4.8     Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca  będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy . Obowiązany jest uzyskać niezbędne  zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  i w sposób ciągły będzie powiadamiał   o każdorazowym przewozie inwestora .

- 1.1.4.9     Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas wykonywania robót remontowych Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy .

Szczególnie Wykonawca  ma obowiązek dbać ,by personel nie pracował  w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających  odpowiednich wymagań sanitarnych . Wykonawca zapewni  i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  oraz sprzęt  i odzież ochronną dla ochrony życia  i zdrowia osób  zatrudnionych  na budowie  oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego  .

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe  nie później  niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia .

      - Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszystkie materiały i urządzenia  używane do robót od daty rozpoczęcie do daty zakończenia  robót /do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora /

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposób ,by budowla lub jej elementy były w dobrym stanie  przez cały czas ,do odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora zaniedbania utrzymania ,Wykonawca na jego polecenie powinien nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia rozpocząć roboty utrzymaniowe.

1.1.4.11	         Stosowania prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne ,które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót remontowych.

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych oraz będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń  lub metod i w sposób ciągły informować będzie Inspektora o swych działaniach , przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

- 1.2    MATERIAŁY

- 1.2.1     Źródła uzyskania materiałów                                                                                                Przed przystąpieniem do prac i zastosowaniem  jakichkolwiek materiałów Wykonawca  przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania lub wytwarzania tych materiałów i przedstawi odpowiednie świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora .

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła .

Poniesie również wszystkie koszty ,a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  z dostarczeniem materiałów na teren prowadzenia prac .

- 1.2.2    Inspekcja wytwórni materiałów                                                                                  Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności  stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami . Próbki materiałów mogą być pobierane  w  celu  sprawdzenia ich właściwości . Wynik kontroli będzie podstawą do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

- 1.2.3    Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały , które nie będą odpowiadały wymogom  zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy , bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru . Jeżeli Inspektor Nadzoru  zezwoli wykonawcy na  użycie tych materiałów do innych robót ,niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru . Każdy rodzaj robót , w którym  znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały , Wykonawca wykonuje na własne ryzyko , licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem

1.2.4.	 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zobowiązany jest , aby składowane na czas robót materiały , były zabezpieczone przed zniszczeniem , by zachowały  swoją  jakość i właściwości i były dostępne  do kontroli przez Inspektora Nadzoru .Miejsce czasowego składowania  materiałów będzie zlokalizowane w obrębie budowy i wskazane przez Inspektora Nadzoru  lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę .

- 1.2.5    Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli przedmiar robót lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach  Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze Wybrany materiał może być użyty po zaakceptowaniu przez Inwestora i nie może być później  zmieniany  bez jego zgody.

1.3   SPRZĘT

Wykonawca  jest zobowiązany do używania sprzętu jedynie  takiego ,który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez  Inspektora .

Sprzęt będący własnością Wykonawcy  lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowy do pracy . Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi  jego użytkowania . Wykonawca dostarczy  Inwestorowi kopie dokumentów  potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam gdzie  jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt ,maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

1.4	TRANSPORT

Wykonawca zobowiązany jest  do stosowania środków transportu ,które nie wpłyną niekorzystnie  na jakość wykonywanych prac  i właściwości przewożonych materiałów .Ilość używanych środków transportu  zapewni prowadzenie robót  zgodnie z zasadami określonymi w przedmiarze robót  i w SST zapewniając terminowość wykonania prac .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniały  wymagania  dotyczące przepisów  ruchu drogowego  w odniesieniu  do dopuszczalnych obciążeń  na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt  , wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  jego Pojazdami  na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

- 1.5    WYKONNIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie  robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów  i wykonywanych robót , za ich zgodność z przedmiarem robót , wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  w planie i wyznaczenie  wysokości wszystkich  elementów robót zgodnie  z wymiarami i  rzędnymi .

Następstwa jakiegokolwiek  błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru ,poprawione  przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność . Wszelki polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym ,po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót . Skutki finansowe  tego powodu ponosi Wykonawca.

1,6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.6,1 Program  zapewnienia jakości

Do obowiązków  wykonawcy należy opracowanie  i przedstawienie  do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości , w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót , możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące  wykonanie robót  zgodnie z przedmiarem  robót, SST oraz poleceniami i ustaleniami  przekazanymi przez Inspektora nadzoru .

Program zapewnienia jakości będzie zawierał :

- część  ogólną opisującą :

- organizację wykonania robót ,w tym terminy i sposób prowadzenia robót

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót

- bhp

- wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót                 - system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót

- wyposażenie w sprzęt  i urządzenia do pomiarów i kontroli

- sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych

- cześć szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie  z ich parametrami technicznymi oraz  wyposażeniem                       w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo -kontrolne

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu

- - sposób i procedurę pomiarów i badań  prowadzonych podczas dostawy towarów wytwarzania   mieszaneki

- i wykonywania poszczególnych elementów robót

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom

1.6.2.	Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie ich sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem ,aby osiągnąć założoną jakość  robót .

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę robót i jakości materiałów , zapewni odpowiedni system kontroli , włączając personel , sprzęt , zaopatrzenie .

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania , że poziom ich wykonania  jest zadawalający . Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów  oraz robót z częstotliwością zapewniającą  stwierdzenie , że roboty wykonywane są zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji.

- 1.6.3   Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo . Zaleca się stosowanie  statystycznych metod pobierania próbek,  opartych na zasadzie  , że wszystkie elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

- 1.6.4   Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały ,które posiadają:

a)	certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący ,że  zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  określonymi  na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

b)	deklarację z godności lub certyfikat zgodności z Polską Normą

c)	aprobatę techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy .

W przypadku materiałów ,dla których  ww. dokumenty są wymagane przez SST , każda partia dostarczona do wbudowania będzie posiadać te dokumenty , określające w sposób  jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta  , a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego . Kopie wyników  będą dostarczone przez Wykonawcę  Inspektorowi Nadzoru . Materiały nie spełniające tych wymagań nie będą mogły być wbudowane podczas wykonywania zadania .

- 1.6.5    Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy  do  końca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialność  za prowadzenie dziennika budowy  zgodnie z obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  wykonawcy . Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane  na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi, mienia oraz technicznej  i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wpisu , podpisem osoby wpisującej ,z podaniem  jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne ,dokonane trwale w porządku chronologicznym ,bezpośrednio lub jeden po drugim    bez przerw .

Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem i opatrzone datą i podpisem  Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.                                                                                                                                 Do dokumentów  budowy zalicza się ponadto:

-pozwolenie na realizację zadania budowlanego

-protokół przekazania placu budowy

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

-protokóły odbioru robót

-korespondencja na budowie

Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w  formie przewidzianej prawem .

- 1.7     OBMIAR ROBÓT

- 1.7.1    Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót , w jednostkach ustalonych w kosztorysie . Obmiaru robót dokonuje Wykonawca ,wyniki obmiarów będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie  w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzieindziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót .Błędne dane zostaną poprawione wg. Instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie .

1.7.2      Zasady określania ilości robót i materiałów

Obmiary będą wykonywane wg. zasad przyjętych w kosztorysowaniu

1.7.3.	  Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy ,stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . Urządzenia  i sprzęt pomiarowy dostarczy wykonawca ,wraz z wymaganymi świadectwami legalizacji . Wykonawca dba o dobry stan techniczny tych urządzeń  w całym okresie trwania prac.

1.7.4   Czas przeprowadzania pomiarów

Obmiary będą prowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków  robót , oraz w  czasie trwania  robót w przypadku robót zanikających i podlegających przykryciu przed ich  przykryciem .Roboty pomiarowe i ich obliczenia będą wykonane w sposób czytelny i zrozumiały .                                           Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub objętości będą  uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów . W razie  braku miejsca szkice można dołączyć w  formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów  , którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru .

1.8.	ODBIÓR ROBÓT

1.8.1.	   Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiorowi częściowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

1.8.2.	   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór ten polega na ocenie ilości i jakości  wykonanych robót , które w dalszym etapie realizacji ulegną  zakryciu .Będzie on dokonany  w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania  ogólnego postępu robót .                                                                                                        Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonany będzie przez Inspektora Nadzoru , po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem w dzienniku budowy . Odbiór będzie przeprowadzony bezzwłocznie ,nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem w dzienniku . Jakość i ilość robót ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie  dokumentów ,zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z przedmiarem robót, SST i uprzednimi ustaleniami .

1.8.3.	   Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót . Dokonuje się go wg. zasad  jak przy odbiorze ostatecznym robót . Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru .

    - Odbiór ostateczny robót

1.8.4.1.   Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości  jakości  i wartości .                                                                                                                                  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę  wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym  powiadomieniem  na piśmie  o tym fakcie Inspektora Nadzoru Odbiór robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów , o których mowa w pkt. 1.6.4.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  w obecności  Inspektora Nadzoru i Wykonawcy .Komisja odbierająca  roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  przedłożonych dokumentów ,wyników badań ,ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i SST.

Podczas odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie  odbiorów  robót zanikających i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych .W przypadku stwierdzenia ich niewykonania ,komisja przerwie  swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego .

Jeżeli komisja podczas odbioru stwierdzi , że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją , SST  z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu /komisja dokona potrąceń  oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

1.8.4.2.     Dokumenty do odbioru ostatecznego

Dokumentem podstawowym do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego                                                                            Do odbioru  ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

1)	deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST

2)	szczegółowe specyfikacje techniczne /podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające/

3)	dzienniki budowy i rejestry obmiarów

4)	wyniki pomiarów kontrolnych  oraz badań

5)	geodezyjną inwentaryzację powykonawczą budynków i budowli

6)	kopię  mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku gdy komisja stwierdzi niekompletność  dokumentów  w momencie odbioru  ostatecznego ,

w orozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót .

Wszystkie zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą zestawione wg. Wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

1.8.4.3.	Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym  i zaistniałych  w okresie gwarancyjnym . Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie  oceny wizualnej obiektu  uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4.” Odbiór ostateczny robót ”

1.9	     PODSTAWA PŁATNOŚCI

    - Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu . Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo  podstawą płatności będzie wartość podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa  pozycji kosztorysowej  będzie uwzględniać wszystkie czynności ,wymagania i badania składające się na jej  wykonanie , określone dla tej roboty w  SST ..Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

- robociznę  bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu ,magazynowania ,ewentualnych ubytków

- i transportu na teren budowy

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi  kosztami

- koszty pośrednie ,zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami .

Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT

    - Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w pkt.1 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. Dokumentach ,a nie wyszczególnione w kosztorysie .

    - Objazdy , przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania dróg dla prawidłowej organizacji ruchu obejmuje :

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem  i odpowiednimi instytucjami  projektu organizacji

- ruchu na czas trwania prac remontowych ,wraz z dostarczeniem kopii projektu  Inspektorowi  i

- wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robot.

- ustawienie tymczasowego oświetlenia i oznakowania  zgodnie z wymagania bezpieczeństwa ruchu

- opłaty za dzierżawę terenu

- przygotowanie terenu

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni ,ramp, chodników ,krawężników ,barier i innych

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych

- koszt utrzymania objazdów /przejazdów  i organizacji ruchu obejmuje :

- oczyszczanie , przestawianie przykrycia i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych i poziomych

- barier i świateł .

1.10	   PRZEPISY ZWIĄZANE

Wg. norm , przepisów i wytycznych zawartych w przedmiotowych SST.

A

2.      ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2.1       WSTEP

2.1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej /SST/ są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru robót przy remoncie budynku remizy strażackiej w Gościeńczycach

2.1.2	Zakres stosowania SST

Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.1.

2.1.3    Zakres robót objętych  SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie rozbiórek i demontaży elementów niezbędnych do wykonania remontu budynku .

2.1.3.1.   Roboty rozbiórkowe

- Rozebranie pokrycia

- Rozebrania konstrukcji drewnianej dachu

- Rozebranie rynien z blachy

- Rozebranie rur spustowych z blachy

- Rozebranie konstrukcji z cegły  na zaprawie cementowo-wapiennej

- Wykucie otworów w ścianach

- Demontaż belek stalowych

- Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi

2.2.	 MATERIAŁY

Specyfikacja prowadzenia prac rozbiórkowych  nie wymaga użycia materiałów , jedynie przy robotach odtworzeniowych wykorzystane będą materiały opisane szczegółowo w pozostałych rozdziałach

2.3.	 SPRZĘT

2.3.1	 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt .1.3

- 2.3.2   Sprzęt pomocniczy

Do przeprowadzenia robót demontażowych i odtworzeniowych niezbędne będzie wykorzystanie następującego sprzętu :                                                                                                                                          -samochód samowyładowczy do 5 t                                                                                                                   -wyciąg jednospadowy z napędem elektrycznym 0,5t                                                                                  Sprzęt  stosowany do prac rozbiórkowych i demontażowych powinien gwarantować uzyskanie  wymaganej sprawności prowadzonych prac

2.4    TRANSPORT

2.4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 „wymagania ogólne pkt.1.4.

2.4.2   Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami samowyładowczymi  , skrzyniowymi i samochodem dostawczym

2.5       WYKONANIE ROBÓT

2.5.1	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt 1.5

Przy wykonywaniu  robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

- podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie

- ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych

- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z późniejszymi zmianami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz. 1745, z dnia 16.10.2003)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych podczas robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r.  w sprawie   bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (wyciąg).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,

- montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące

- bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

- 2.5.2   Zasady wykonywania prac rozbiórkowych i demontażowych

Prace rozbiórkowe i demontażowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i    P.poż.Podczas prowadzenia tych prac należy wykonać wszelkie niezbędne osłony i zabezpieczenia chroniące przed ewentualnym  możliwym uszkodzeniem  lub zniszczeniem elementów  budynku. Pozyskane materiały rozbiórkowe  winny być posortowane i zmagazynowane  w miejscach wyznaczonych składowisk . Dotyczy to również materiałów powtórnie wbudowanych .Materiały, które nie będą ponownie użyte należy niezwłocznie wywieść z terenu budowy .

2.6	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

2.6.1	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt 1.6

- 2.6.2   Kontrola jakości prac rozbiórkowych i demontażowych

Kontrola jakości prac rozbiórkowych i demontażowych należy przeprowadzić według ogólnych zasad określonych w przepisach i normach. Kontrola powinna obejmować:

- Zgodności z przedmiarem

- Jakości i trwałości wykonania robót

- Zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami

- Zachowanie warunków BHP  i ochrony P. Poż.

- Uprzątnięcia stanowiska pracy i tereny budowy

2.7	OBMIAR ROBÓT

2.7.1	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt 1.7

- 2.7.2   Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru przy rozbiórce są :

- - [ m2 ]  dla rozebrania pokrycia dachu, skucie nierówności,                                                                                 - [ m ]   dla  rozebrania  rynien i rur spustowych, skucia występów na ścianach, wykucia bruzd w ścianie                                                                                                                                                                              - [ m3 ]   dla rozbiórki konstrukcji z cegły ,  wywozu gruzu i ziemi .                                                                                              - [ szt. ] dla wykucia  z muru belek stalowych i wykucia otworów

- 2.8      ODBIÓR ROBÓT

2.8.1	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót w SST w pkt.1”wymagania ogólne „ pkt 1.8

- 2.8.2   Sposób odbioru robót

Odbiór robót rozbiórkowych i demontażowych  następuje na podstawie protokółu   z kontroli , które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru .

2.9	PODSTAWA PŁATNOŚCI

2.9.1	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.9

- 2.9.2   Cena jednostki wykonania robót

Cena jednostki wykonania robót obejmuje  wszystkie czynności  technologiczne , niezbędne do wykonania poszczególnych etapów rozbiórki lub demontażu , zarówno prace podstawowe jak i dodatkowe  związane z prawidłowym wykonaniem rozbiórki oraz prace transportowe , porządkowe , zabezpieczeniowe  ujęte  w cennikach przy wycenie poszczególnych pozycji rozbiórkowych .

B.

3.      ROBOTY MUROWE

3.1	WSTEP

- 3.1.1   Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej /SST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy remoncie budynku Straży Pożarnej  w Gościeńczycach.

3.1.2	Zakres stosowania SST

Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.1.

- 3.1.3    Zakres robót objętych  SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie prac murowych  elementów niezbędnych do wykonania remontu budynku .

3.1.4.	 Roboty murowe

W zakres  prac murowych związanych z remontem budynku mieszkalnego wchodzą :

- przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych z cegły

- uzupełnienie ścian i otworów z cegły

3.2 .    Materiały

3.2.1    Ogólne wymagania dotyczące materiału

Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w pkt. 1 „wymagania ogólne” pkt 1.2

3.2.2.   Materiały główne

- cegła pełna wypalana z gliny klasy 100, 150 wg PN-75/B-12001

- cegła klinkierowa pełna klasy 250

- zaprawa cementowo wapienna marki M7 wg PN-90/B-14501

3.3       Sprzęt

3.3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt .1.3

- 3.3.2   Sprzęt główny

Do prowadzenia robót murowych należy stosować następujący sprzęt:

- Samochód samowyładowczy

- Wyciąg jednomasztowy

- Betoniarka wolnospadowa

Sprzęt powyższy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej  jakości i sprawności prowadzonych prac

3.4	Transport

3.4.1	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 „wymagania ogólne pkt.1.4.

3.4.2.	Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami

samowyładowczymi  , skrzyniowymi i  samochodem dostawczym

3.5.	Wykonanie robót

- 3.5.1    Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt. 1

Przy wykonywaniu  robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

- podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z późniejszymi zmianami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz. 1745, z dnia 16.10.2003)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych podczas robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (wyciąg).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

3.5.2.	Zasady wykonywania prac murowych - przewodów kominowych dymowych i   wentylacyjnych , zamurowania  otworów

Przewody dymowe należy prowadzić od otworów wyciorowych do wylotów komina  lub nasady kominowej . Otwory wyciorowe  usytuowane w piwnicy powinny znajdować się na poziomie od 1,0 – 1,2 m od podłogi oraz powinny być zamknięte szczelnymi drzwiczkami z materiałów niepalnych. Dolna krawędź otworu wycierowego przewodów z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w których znajduje się wlot powinna znajdować się na wysokości 0,3 m od podłogi. Otwory wycierowe powinny być łatwo dostępne, mieć osadnik na sadze i być zamknięte drzwiczkami. Przewody wentylacyjne należy prowadzić od wylotu do komina. W kominach powinny być wykonane boczne otwory wlotowe. Dopuszcza się wykonanie otworów wylotowych , pod warunkiem stosowania nasad nad wylotem .Kominy zakończone czapkami żelbetowymi o średniej grubości ok. 7 cm lub z wypuszczonej  warstwy  cegły . Płyta czapki obrobiona obróbką blaszaną .

Prace murowe  wykonywać   zgodnie z  PN , stosując  wiązania  pospolite . Podczas układania pierwszej  warstwy  na  spoinie  z zaprawy cementowo-wapiennej , należy zniwelować  wszystkie nierówności podłoża  / wypoziomowana górna powierzchnia warstwy/Kolejne warstwy układać po nałożeniu i rozprowadzeniu zaprawy ,dociskając każdą cegłę poprzez  uderzenie  młotkiem .

3.6	Kontrola jakości robót

3.6.1	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt. 1.6

3.6,2     Kontrola jakości prac murowych

Kontrola jakości prac murowych  należy przeprowadzić według ogólnych zasad określonych w przepisach i normach . Mury powinny być tak wykonane , by ich powierzchnie  były zbliżone do płaszczyzn pionowych lub poziomych  a krawędzie przecięcia się  powierzchni były liniami  prostopadłymi . Dopuszcza się  odchyłki podane w PN-68/B-10024

Kontrola powinna obejmować:

- Zgodności z przedmiarem

- Jakości i trwałości wykonania robót

- Jakości materiału

- Zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami

- Atesty na materiały budowlane

- Aprobaty techniczne

- Oceny lub opinie higieniczne Państwowego zakładu higieny

- Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

- Zachowania warunków BHP i P. Poż.

- Uprzątnięcie stanowiska pracy i terenu budowy

3.7	Obmiar Robót

3.7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt.1.7.

3.7.2   Jednostka obmiarowa

- [ m3 ]  kominy wolnostojące z cegły , przemurowania kominów

- [ m3 ]  zamurowanie otworów

- [ m2 ]  uzupełnienie ścianek z cegieł

- 3.8     Odbiór robót

3.8.1	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót murowych  w SST w pkt 1. „wymagania ogólne „ pkt 1.8.

- 3.8.2    Sposób odbioru robót murowych

Odbiór robót murowych następuje na podstawie protokołu z kontroli , które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru . Przy odbiorze robót murowych powinny być przeprowadzone następujące  badania :

- Sprawdzenie zgodności z przedmiarem robót

- Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów ,grubości murów oraz wym. otworów

- Sprawdzenie materiałów

- Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów , połączeń

- Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienie

- Sprawdzenie równości powierzchni i  prostoliniowości krawędzi

- Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi

- Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami

- Badania   należy prowadzić w czasie odbioru  częściowego i końcowego robót. Badania w  czasie  przeglądu  częściowego należy prowadzić w  odniesieniu  do  tych  robót , do  których późniejszy dostęp jest  niemożliwy. Na podstawie wyników  badań  należy  sporządzić  protokóły odbioru  robót częściowych i końcowych . Roboty zanikające należy wpisać do dziennika budowy.

3.9	Podstawa płatności

- 3.9.1   Ogólne zasady dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.9

- 3.9.3    Cena jednostki obmiarowej robót murowych

Cena  jednostki  wykonania  robót  murowych  obejmuje  wszystkie  materiały , sprzęt i czynności technologiczne , niezbędne do  wykonania  poszczególnych etapów robót  ,  zarówno prace podstawowe jak  i dodatkowe związane z  prawidłowym  wykonaniem robót murowych oraz prace transportowe , porządkowe zabezpieczeniowe  ujęte w cennikach  przy wycenie  poszczególnych pozycji dotyczących wykonania robót murowych .

3.10	Normy i dokumenty  związane z pracami murowymi

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze                              PN-89/B-10425 Przewody dymowe ,spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły . Wymagania  i badania   techniczne przy odbiorze                                                                                                                                  PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonane na budowie              PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe                                                                                                                     PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane .Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych                                      PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne .Piasek do zapraw murowych                                                                  BN-87/5028-12  Gwoździe budowlane .Gwoździe z trzpieniem gładkim okrągłym i kwadratowym

C.

4.     WIEŃCE ŻELBETOWE

4.1   WSTĘP

4.1.1   Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej /SST/ są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót przy remoncie budynku Straży Pożarnej  w Gościeńczycach.

4.1.2    Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych

w pkt.1.1.1

4.1.3   Zakres robót  SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi  i mającymi na celu wykonanie robót  betonowych w tym pomiarów geodezyjnych niezbędnych do wykonania wieńców żelbetowych budynku Straży Pożarnej w Gościeńczycach

4.1.3.1    Roboty betonowe i  żelbetowe

W zakres robót betonowych i żelbetowych związanych z wymianą ogrodzenia wchodzą:

- pomiary geodezyjne

- deskowanie elementów betonowych

- montaż elementów zbrojenia

- betonowanie elementów

4.2  MATERIAŁY

4.2.1   Ogólne wymagania dotyczące materiału

Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.2

4.2.2    Materiały główne

Do wykonania elementów betonowych i żelbetowych należy stosować następujące materiały:

- Stal zbrojeniowa St3SX , 34GS  wg PN-82/H-93215

- Beton  B -25 wg. PN-88/B-06250

- 4.3       SPRZĘT

4.3.1     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 „wymagania ogólne”  pkt.1.3

4.3.2    Sprzęt główny

Do prowadzenia robót żelbetowych należy stosować następujący sprzęt :

- - samochód do betonu

- betoniarkę

- - deskowanie

4.3.3   Sprzęt pomocniczy

- Taczki

- Nożyce do prętów

- Giętarka do prętów

- Spawarka elektryczna

- Samochód skrzyniowy

- Niwelator łata pomiarowa

- Sprzęt stosowany do robót  ziemnych  powinien  gwarantować  uzyskanie  wymaganej jakości  i  sprawności prowadzonych prac .

4.4   TRANSPORT

4.4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 „wymagania ogólne pkt.1.4.

4.4.2   Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami

samowyładowczymi  , skrzyniowymi i samochodem dostawczym

4.5      WYKONANIE ROBÓT

4.5.1   Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt.1.5

Przy wykonywaniu  robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U  Nr 47, poz401, z dnia  19.03.2003)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz. 1745, z dnia 16.10.2003)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych podczas robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (wyciąg).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnienie

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

4.5.2   Zasady wykonania robót betonowych i żelbetowych

Roboty betonowe i żelbetowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami przepisami BHP

i P. poż.

Deskowanie –dostarczyć i montować dobrej jakości do wykonania wieńców zgodnie z przedmiarem .Nie   usuwać deskowania przed stwardnieniem betonu wystarczającym do przeniesienia przez element obciążenia własnego i użytkowego.

Tolerancja  -   Dokładność wykonania powinna być zgodna z PN-62/B-02355 i PN-62/B- 02356

Zbrojenie     -  Zbrojenie przed ułożeniem oczyścić z rdzy,oblodzenia i innych zanieczyszczeń

utrudniających przyczepność do betonu . Zbrojenie ma być montowane dokładnie, mocowane

elementami i dystansownikami metalowymi

Beton            - Dostarczyć i ułożyć beton B-25  .Mieszanka powinna mieć właściwą konsystencję bez

dodawania nadmiernej ilości wody. Układanie betonu  powinno przebiegać w sposób

uniemożliwiając jego rozwarstwienie , wibrować w celu usunięcia pęcherzy  powietrza

niezwłocznie po ułożeniu. Kontrolować prędkość betonowania , aby mieszanka układała się w

warstwach max 30cm. Przed wznowieniem betonowania po przerwie , powierzchnia

betonu powinna być  nacięta, nakłuta, w celu usunięcia szkliwa i odsłonięcia kruszywa.

Po zabetonowaniu należy pamiętać o pielęgnacji betonu. .

4.6      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.6.1   Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt.1.6

4.6.2     Kontrola jakości robót betonowych i żelbetowych

Kontrola jakości prac betonowych i żelbetowych  należy przeprowadzić według ogólnych  zasad określonych w  przepisach i normach .  Kontrola powinna obejmować:

- - zgodności z przedmiarem

- - jakości i trwałości wykonania robót

- - zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami

- - zachowanie warunków BHP  i ochrony P. Poż.

- - przątnięcia stanowiska pracy i tereny budowy

- - atesty na materiały budowlane

- - certyfikaty

4.7       OBMIAR ROBÓT

4.7.1     Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt 1.7

4.7.2     Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru przy rozbiórce są

- [ m3 ]  dla betonowania wieńców żelbetowych

- 4.8       ODBIÓR ROBÓT

4.8.1  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót w SST w pkt.1”wymagania ogólne „ pkt 1.8

4.8.2    Sposób odbioru robót betonowych i żelbetowych

Odbiór robót betonowych i żelbetowych  następuje na podstawie protokołu z kontroli , który  Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru . Przy odbiorze robót betonowych i żelbetowych powinny być  przeprowadzone następujące badania :

- Sprawdzenie zgodności z przedmiarem robót

- Sprawdzenie wykonanych elementów - wymiary

- Sprawdzenie wyników badań wytrzymałościowych

- Wyglądu zewnętrznego

Badania prowadzić w czasie odbioru częściowego  i końcowego robót. Na podstawie  wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru .Dopuszczalne odchyłki zgodnie z PN-368/B-06251

4.9        PODSTAWA PŁATNOŚCI

4.9.1     Ogólne zasady dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne”    pkt.1.9

4.9.2  Cena jednostki obmiarowej robót betonowych i żelbetowych

Cena  jednostki  wykonania  robót  żelbetowych i zbrojeniowych obejmuje  wszystkie materiały sprzęt  i  czynności technologiczne ,nie zbędne do wykonania poszczególnych etapów robót , zarówno  prace  podstawowe  jak  i  dodatkowe  związane  z  prawidłowym wykonaniem robót betoniarskich oraz prace transportowe ,porządkowe, zabezpieczeniowe,ujęte  w  cennikach przy  wycenie poszczególnych   pozycji   dotyczących wykonania robót zawartych w tym punkce.

4.10         NORMY I DOKUMENTY

PN-84/B-03264   Konstrukcje betonowe i żelbetowe i sprężone .Obliczenia statyczne i  pojektowe

PN-88/B-04300   Cement .Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych

PN-88/B-06250   Beton zwykły

PN-63/B-06521   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

PN-86/B-06712   Kruszywa mineralne do betonu

D.

5.	REMONT DACHU

5.1       WSTEP

5.1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej /SST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy remoncie przy remoncie budynku strażnicy OSP w Gościeńczycach

5.1.2	Zakres Stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.1.

5.1.3	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie remontu dachu / wymiana  pokrycia , obróbek blacharskich ,rynien i rur spustowych / podczas remontu budynku strażnicy  w Gościeńczycach

###### 5.1.3.1.  Remont dachu

W zakres robót związanych z remontem dachu wchodzą:

- wykonanie więźby dachowej na całym budynku

- ołacenie połaci dachowej

- wykonanie podbitki okapów

- montaż izolacji z folii dachowej

- obróbki blacharskie

- pokrycie dachu blachą dachówkopodobną powlekaną

- montaż rynien i rur spustowych

- Impregnacja więźby dachowej

5.2   Materiały

5.2.1	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów  ich pozyskiwania i składowania podano w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt 1.2

5.2.2.  Tarcica iglasta nasycona

Na elementy konstrukcyjne  należy  używać  drewna  sosnowego , sortowanego  wytrzymałościowo odpowiadającego klasie sortowniczej ,określonej w dokumentacji projektowej. Elementy  przed wbudowaniem  powinny być  zabezpieczone  zarówno  ogniochronnie  jak i przed grzybami za pomocą preparatów impregnacyjnych .Tarcica użyta do celów konstrukcyjnych powinna odpowiadać   wymaganiom                    PN-82/D-94021 oraz PN-81/B-03150.01 . Klasa drewna określona w przedmiarze robót ( I  dźwigary drewniane C27, II i III pozostałe elementy )

Wilgotność drewna nie powinna być wyższa niż :

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem

- 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu

Do wykonania konstrukcji należy użyć następujących materiałów :

- - krawędziaki igl. wymiarowe ,nasycone kl. I  C27

- - łaty i kontrłaty iglaste nasycone  kl. II

- - deski iglaste kl. III gr.25mm

- - deski iglaste. obrzynane wymiarowe nasycone , jednostronnie ostrugane gr. 19-25 mm kl. I

- – podbitka

- - deski igl. obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm kl II – deska okapowa

- - gwoździe budowlane okrągłe gołe

- - gwoździe budowlane ocynkowane

Materiały inne zgodnie z przedmiarem robót .

5.2.3 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną

Do robót blacharskich pokrywczych należy użyć blachy stalowej powlekanej dachówkopodobnej z powłoką poliester w kolorze zgodnym z uzgodnieniami z Inwestorem  . Rdzeń stalowy musi być pokryty obustronnie powłokami cynkowymi , następnie powłokami antykorozyjnymi  pasywacyjną i gruntującą, od spodu układ powłok powinien być zamknięty ochronną warstwą epoksydu. Warstwę wierzchnią stanowić powinna powłoka organiczna np. Poliester standard .

5.2.4	Wiatroizolacja

Wiatroizolacja połaci dachu wykonana z membrany dachowej o następujących bądź lepszych parametrach:  -   opór dyfuzyjny Sd  0,02m

-   przepuszczalność pary wodnej 2000 g/m2h

-   maksymalna siła rozciągania 50 mm   ,  wzdłuż180N  ,  w  poprzek 120N ,

5.2.5     Obróbki blacharskie

Do  robót  blacharskich  należy  użyć  blachy  stalowej  powlekanej  płaskiej  gr .0.5mm z powłoką poliestru o kolorze  uzgodnionym  z  Inwestorem . Rdzeń  stalowy  musi być  pokryty  obustronnie powłokami cynkowymi  następnie powłokami antykorozyjnymi pasywacyjną i gruntującą ,od spodu układ  powłok  powinien  być zamknięty ochronną warstwą epoksydu. Warstwę wierzchnią stanowić powinna powłoka organiczna np. Poliester standard.

5.2.6      Rynny dachowe

Rynny dachowe z blachy lakierowanej o wymiarach Fi 150 , W kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem . Materiały pomocnicze wg. zestawienia wybranego systemu rynnowego . Rynny dachowe  przeznaczone do wbudowania powinny spełniać wymagania stosownych przepisów, norm a przede wszystkim posiadać aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie

5.2.7	Rury spustowe                                                                                                                    Rury spustowe  z blachy malowanej o wymiarach Fi  150  , w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem  . Materiały  pomocnicze  wg. zestawienia wybranego systemu rynnowego . Rury spustowe   przeznaczone  do  wbudowania  powinny  spełniać  wymagania stosownych przepisów , norm a przede wszystkim posiadać aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie .

5.3	  Sprzęt

5.3.1.	Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt .1.3

5.3.2    Sprzęt  do wykonania remontu dachu

Do wykonania robót niezbędne będzie wykorzystanie następującego sprzętu :

- samochód skrzyniowy lub samowyładowczy 5t

- samochód dostawczy 0,9 t

- wiertarki ,wkrętarki ,nożyce do blachy  mechaniczne i ręczne

- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t

- rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10m

Do wykonania robót powinien być użyty sprzęt o pełnej sprawności  aby zagwarantować prawidłową jakość prowadzonych prac.

5.4	Transport

5.4. 1     Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 „wymagania ogólne pkt.1.4.

5.4.2.	Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami samowyładowczymi  , skrzyniowymi  i  samochodem dostawczym

5.5. Wykonanie robót

5.5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt.1

Przy wykonywaniu  robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

- podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie

- ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych

- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z późniejszymi zmianami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz 1745, z dnia 16.10.2003)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych podczas robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (wyciąg).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

5.5.1.1.     Montaż rynien i rur spustowych

Rynny i rury spustowe montowane zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonania i odbioru robót. Rynajzy mocowane co 50cm. Spadek rynien powinien wynosić 0,5-2%. Obejmy rur spustowych powinny być zamocowane w rozstawie  zapewniającym  prawidłową i  bezusterkową pracę , nie rzadziej niż co 2 m. Rynny dachowe i inne elementy stalowe systemu  powinny odpowiadać wymaganiom podanym  w PN-EN 607:1999

5.5.1.2      Montaż  pokrycia dachowego z blachy dachówkowej

Przed montażem  blach dachówkopodobnych należy  zamontować  haki  rynnowe  oraz pasy  podrynnowe i nadrynnowe  i następnie przystąpić do  układania profili rzędami od okapu do kalenicy  , rozpoczynając od prawego dolnego rogu . pierwszy szereg musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu  na niebezpieczeństwo  skręcenia arkusza.Na konstrukcji drewnianej /łatach/ należy rozłożyć arkusze blach. Blacha montowana do konstrukcji za  pomocą  wkrętów  samogwintujących  do  drewna . Wkręty powinny  być umieszczone w środku  wgłębienia  w dolnej  fali . Powinny być mocowane w co drugiej fali , w co trzecim rzędzie dachówek zaś przy okapie i  kalenicy  - w każdej fali  i w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi . Arkusze należy zszyć ze sobą  za pomocą wkrętów  samogwintujących do blach  na całej długości  krawędzi  arkusza . Wkręty  należy wkręcać  za  pomocą  wkrętarek  ze  sprzęgłem  zwracając uwagę by nie uszkodzić podkładki z EPDM. Podkładka powinna wystawać nieznacznie  poza brzeg górnej podkładki istniejącej .

Blacha przycina się  za pomocą nożyc wibracyjnych a w przypadku  małego zakresu cięcia za pomocą  piły  lub  nożyc  do blach . Nie  wolno  używać  do  cięcia  szlifierek  kątowych .Po cieciu wierceniu należy  usunąć wszystkie metalowe odpady  mogące spowodować odbarwienie powierzchni  blach .Pokrycie z z blach o profilu dachówkowym  powinno być wentylowane , tak by powietrze mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy  pod warstwą pokrycia z blachy .Niezbędne jest  prawidłowe uszczelnienie  kalenicy  i okapu  za pomocą specjalnych uszczelek , w celu uniemożliwienia  przedostawania się śniegu  i kurzu. /pyz nachyleniu połaci dachowej do 30o .

5.5.1.3  Obróbki  blacharskie

Obróbki blacharskie powinny  być dostosowane do rodzaju pokrycia z blachy o grubości od 0,5 do 0,6 mm . Przy  wykonywaniu obróbek  blacharskich należy  pamiętać o konieczności zachowaniea dylatacji, które  powinny  być zabezpieczone  w sposób umożliwiający  przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu  w taki sposób , aby następował szybki odpływ wody  z obszaru dylatacji.

5.6.	Kontrola jakości robót

5.6.1	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt 1.6

5.6.2    Kontrola jakości prac

Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca powinien sprawdzić, czy produkty posiadają odpowiednie atesty . Kontrolę  jakości  prac  należy  przeprowadzić  według  ogólnych  zasad  określonych  w przepisach i normach . Przed rozpoczęciem realizacji należy sprawdzić ewentualne odchyłki , razie znacznych  rozbieżności ustalić z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem sposób ich  niwelacji .

Kontrola powinna obejmować:

- Zgodności z przedmiarem

- Jakości i trwałości wykonania robót

- Jakości materiału

- Zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami

- Atesty na materiały budowlane

- Aprobaty techniczne

- Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny

- Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

- Zachowania warunków BHP i P. Poż.

- Uprzątnięcie stanowiska pracy i terenu budowy

5.7	Obmiar robót

5.7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt.1.7.

5.7.2.	Jednostka obmiarowa

- [ m2 ] montaż pokrycia  dachu i obróbek blacharskich , łacenia dachu ,układania podbitek

- izolacje  z folii

- [ m ]    dla montażu rynien, rur spustowych , gąsiorów , blach okapowych

- [ m3 ]   dla elementów więźby

- [ szt. ]  dla montażu elementów orynnowania  -lejów , denek , kolanek .

5.8	Odbiór robót

5.8.1	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót murowych  w SST w pkt. 1 „wymagania ogólne „ pkt 1.8.

5.8.2    Sposób odbioru robót remontowych dachu

Odbiór robót murowych następuje na podstawie protokołu z kontroli ,które Wykonawca przedkłada

Inspektorowi Nadzoru . Przy odbiorze robót murowych powinny być przeprowadzone następujące badania :

- Sprawdzenie zgodności z przedmiarem robót

- Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów

- Sprawdzenie materiałów

- Sprawdzenie równości powierzchni i  prostoliniowości krawędzi

- -     Sprawdzenie szczelności wykonanych prac dachowych , połączeń rynien i rur spustowych                                           Badania   należy  prowadzić  w  czasie  odbioru  częściowego  i  końcowego  robót . Badania w  czasie  przeglądu  częściowego  należy  prowadzić w  odniesieniu  do  tych  robót  do  których  późniejszy dostęp jest niemożliwy. Na podstawie wyników  badań  należy  sporządzić  protokóły odbioru  robót częściowych i końcowych . Roboty zanikające należy wpisać do dziennika budowy .Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty i atesty materiałów i wyrobów .

5.9	Podstawa płatności

5.9.1   Ogólne zasady dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.9

5.9.2    Cena jednostki obmiarowej robót remontowych dachu

Cena  jednostki  wykonania  robót  remontu dachu obejmuje  wszystkie materiały, sprzęt i czynności Technologiczne , niezbędne do wykonania poszczególnych etapów robót, zarówno prace  podstawowe  jak i dodatkowe  związane z  prawidłowym  wykonaniem robót remontowych dachu oraz prace transportowe ,  porządkowe zabezpieczeniowe  ujęte w cennikach  przy wycenie  poszczególnych pozycji dotyczących wykonania robót związanych  z remontem dachu

5.10	Normy i dokumenty  związane z pracami remontowymi dachu

PN -82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna  sortowana metodami wytrzymałościowymi                          PN-75/D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia                                                                                PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne . Gatunki iglaste i topola . Wymiary , dopuszczalne odchyłki             N-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne . Klasy  wytrzymałości                                                                        PN-EN 912:2000 Łączniki  do drewna .Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach  drewnianych.                                                                                                                                                     PN-EN 607:1999 Rynny dachowe  i elementy  wyposażenia z PCV-U . Definicje , wymagania   i badania

#### E.

#### 6.	OCIEPLENIE WIEŃCÓW BUDYNKU STYROPINEM – METODĄ LEKKĄ  MOKRĄ

6.1      WSTĘP

6.1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej /SST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy remoncie budynku  strażnicy  OSP w Gościeńczycach.

6.1.2	Zakres Stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.1.

6.1.3     Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi  czyn- nościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie ocieplenia ścian budynku strażnicy   w Gościeńczycach

6.1.3.1	Izolacja pionowa ze styropianu

W zakres robót ociepleniowych  związanych z wykonaniem ocieplenia ścian  budynku wchodzą :

- przygotowanie podłoża pod docieplenie – oczyszczenie i zmycie

- docieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 70-040 /fs15/ gr. 10 cm  z felcem

- montaż płyt styropianowych do ściany za pomocą dybli plastikowych

- przyklejenie siatki z włókna  szklanego wraz z montażem wzmocnień narożników

6.1.3.2  Tynki cienkowarstwowe

W zakres robót elewacyjnych związanych z ociepleniem i elewacją  budynku strażnicy wchodzą:

- gruntowanie powierzchni ściany preparatami gruntującymi

- nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

- tynk cienkowarstwowy – metoda lekka mokra –faktura nakrapiana

6.2.       Materiały

6.2.1.     Ogólne wymagania dotyczące materiału

ogólne wymagania dotyczące materiału podano w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.2

6.2.2     Materiały główne

- styropian typu EPS 70-040  /fs15 / samogasnący o gęstości objętościowej co najmniej 15kg/m3 /  felcowany  gr. 10 cm/

- zaprawa klejowa do przyklejania styropianu

- siatka z włókna szklanego

- kołki plastikowe w ilości 4szt/m2 długości min. 15cm

- zaprawa klejowa do wtopienia siatki  z włókna szklanego

- preparaty gruntujące i masy podkładowe

- mieszanka tynkarska  akrylowa

- masa tynkarska akrylowa /cokół/

- narożniki  aluminiowe perforowane

Materiały w/w  powinny posiadać aprobaty techniczne Instytutu Techniki budowlanej i atesty higieniczny Państwowego Zakładu Higieny

6.3       Sprzęt

6.3.1      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt .1.3

6.3.2.    Sprzęt  do wykonania elewacji

Do wykonania robót niezbędne będzie wykorzystanie następującego sprzętu :

- samochód skrzyniowy lub samowyładowczy 5t

- samochód dostawczy 0,9 t

- wiertarki , wkrętarki

- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t

- rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10m

Do wykonania robót powinien być użyty sprzęt o pełnej sprawności  aby zagwarantować Prawidłową jakość prowadzonych prac.

6.4	Transport

6.4. 1   Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 „wymagania ogólne pkt.1.4

6.4.2.	Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami samowyładowczymi  , skrzyniowymi  i  samochodem dostawczym

6.5	Wykonanie robót

6.5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt.1.

Przy wykonywaniu  robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

- -     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

- podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)

- -    Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie

- ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych

- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003)

- -    Rozporządzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań

- dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas

- pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z późniejszymi zmianami

- –   Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r. zmieniające

- rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie

- użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz. 1745, z dnia 16.10.2003) -

- -    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

- podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych podczas robót ziemnych, budowlanych i

- drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

- -    Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r.  w sprawie

- bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (wyciąg).Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki

- Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników

- zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.

- -    Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie

- bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i

- rozpuszczonymi pod ciśnieniem.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.

- w sprawie   dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego

- dane dotyczące  bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

6.5.2     Zasady wykonania robót  ociepleniowych wraz z elewacją

Wykonanie ocieplenia  wraz z elewacją polega na przyklejeniu z mocowaniem mechanicznym płyt styropianowych  do  uprzednio  przygotowanej  powierzchni  ścian , wykonaniu na  nich ochronnej warstwy zbrojonej i wykończeniu powierzchni szlachetnym tynkiem mineralnym , akrylowym lub  silikatowym , cienkowarstwowym .

Poszczególne etapy  wykonania ocieplenia z elewacją to:

- przygotowanie podłoża  polega na usunięciu  odparzonych elementów  istniejącego tynku ,

- uzupełnieniu zaprawą  wyrównującą ubytków i  zagruntowaniu  preparatami gruntującymi  .

- mocowanie płyt  styropianowych za pomocą zaprawy  klejowej do styropianu naniesioną

- na styropian  zależnie od równości ścian pacą zębatą lub  w postaci pasma obwodowego

- mocowanie  płyt styropianowych  za pomocą kołków plastikowych w ilości 4 szt/m2 .Wiercenie i mocowanie kołków można wykonać min. po dwóch dniach od chwil przyklejenia styropianu

- wykonanie warstwy zbrojonej z siatki z włókna szklanego  o masie powierzchniowej nie mniej niż

- 45g/m2,polega na wtopieniu siatki w zaprawę  klejową uprzednio naniesioną na styropian.  Zakład  siatki musi wynosić min.10cm.Warstwa zbrojona powinna mieć grubość ok.3mm a jej  powierzchnia gładka

- gruntowanie warstwy  zbrojonej  tynkiem  podkładowym .

- wykonanie  warstwy  tynkarskiej  ze szlachetnej wyprawy akrylowej

Wszystkie prace związane z ociepleniem i elewacja budynku powinny być wykonywane w temp. Min  + 5o C a max +25o C , nie należy wykonywać tynków w czasie deszczów  i silnych wiatrów .

6.6.	Kontrola jakości robót

6.6.1	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt 1.6

6.6.2      Kontrola jakości prac

Przed przystąpieniem do prac ,Wykonawca powinien sprawdzić, czy produkty posiadają odpowiednie atesty  Kontrola jakości prac należy przeprowadzić według ogólnych  zasad  określonych w przepisach i normach

Kontrola powinna obejmować:

- Zgodności z przedmiarem

- Jakości i trwałości wykonania robót

- Jakości materiału

- Zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami

- Atesty na materiały budowlane

- Aprobaty techniczne

- Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny

- Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

- Zachowania warunków BHP i P. Poż.

- Uprzątnięcie stanowiska pracy i terenu budowy

6.7	Obmiar robót

6.7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt.1.7.

6.7.2.   Jednostka obmiarowa

- [ m2 ]  powierzchnia ocieplenia , tynku , warstwy zbrojonej .

- [ m ]   wzmocnienia narożników zewnętrznych

6.8	Odbiór robót

6.8.1	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót murowych  w SST w pkt.  1. „wymagania ogólne „ pkt. 1.8.

6.8.2     Sposób odbioru robót ocieplenia

Odbiór powyższych robót następuje na podstawie protokołu z kontroli ,który Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru .Przy odbiorze ocieplenia i elewacji powinny być wykonane  następujące  badania :

- Sprawdzenie zgodności z przedmiarem robót

- Sprawdzenie podłoży i jego przyczepności

- Sprawdzenie materiałów

- Sprawdzenie równości powierzchni i  prostolinijności krawędzi

-    Sprawdzenie dokładności i prawidłowości wykonania powierzchni elewacji

Badania   należy  prowadzić  w  czasie  odbioru  częściowego  i  końcowego  robót . Badania w  czasie  przeglądu  częściowego  należy  prowadzić w  odniesieniu  do  tych  robót  do  których późniejszy dostęp jest niemożliwy. Na podstawie wyników  badań  należy  sporządzić  protokóły odbioru  robót częściowych i końcowych . Roboty zanikające należy wpisać do dziennika budowy.

6.9	Podstawa płatności

6.9.1   Ogólne zasady dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.9

6.9.2    Cena jednostki obmiarowej robót ociepleniowych i elewacyjnych

Cena  jednostki  wykonania  robót  związanych z ociepleniem budynku i wykonania elewacji cienkowarstwowej obejmuje wszystkie materiały, sprzęt i czynności  technologiczne, niezbędne do wykonania poszczególnych etapów robót ,zarówno prace podstawowe jak i dodatkowe  związane z  prawidłowym  wykonaniem  robót  ociepleniowych  i  elewacyjnych  oraz  prace  transportowe porządkowe zabezpieczeniowe , ujęte  w  cennikach  przy  wycenie  poszczególnych  pozycji dotyczących wykonania robót zawartych w tym punkcie

6.9       Normy i dokumenty  związane z ociepleniem

- PN-99/B-20130: Płyty styropianowe (PS-E)

- ZUAT- 15/V.03 : System ocieplenia ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiał

termoizolacyjnego  i pocienionej wyprawy  elewacyjnej  ITB, Warszawa1999

F .

#### 7.	 TYNKI

7.1       CZĘSĆ OGÓLNA

# 7.1.1      Przedmiot specyfikacji technicznej

# Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i

# odbioru robót tynkarskich w w/w obiekcie.

# 7.1.2      Zakres robót budowlanych

# W zakres robót objętych specyfikacją wchodzą:

# przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynności z tym związane

# tynki zwykłe

# tynki wewnętrzne

# 7.1.3      Teren budowy

# 7.1.3.1   Charakterystyka terenu budowy

# Budowa znajduje  się na terenie działki , ogrodzonej , będącej  w użytkowaniu Ochotniczej Straży  Pożarnej w Gościeńczycach

# 7.1.4      Przekazanie terenu budowy

# Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w warunkach umowy.  W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

- dokumentacje techniczną

- kopię decyzji o pozwoleniu na budowę

- kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

7.1.5    Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy

7.1.6	   Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

7.1.7     Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                                                     Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

# Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodni z przepisami przeciwpożarowymi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

# 7.1.8    Określenia podstawowe

# Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywająca lub kształtująca powierzchnię elementów budowli (głównie ścian i stropów), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych oraz nadaniu powierzchni estetycznego wyglądu

# Sztablatura- tynk szlachetny, którego zewnętrzna warstwa wykonana jest z gipsu modelowego lub mieszaniny gipsu i ciasta wapiennego

# Boniowanie- dekoracyjne opracowanie lica muru kamiennego lub jego naśladownictwo wykonane w tynku.

# 7.2      MATERIAŁY

# 7.2.1   Wymagania ogólne

# Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

# 7.2.2  Stosowane materiały

# środki gruntujące

# cement

# wapno

# piasek

# woda

# 7.3    SPRZĘT

# 7.3.1  Wymagania ogólne

# Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

# 7.3.2    Sprzęt niezbędny do wykonania robót tynkarskich

# Kielnie, pace

# pojemniki na zaprawę

# betoniarki

# drabiny

# rusztowania

# 7.4     TRANSPORT

# Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, mróz).

# 7.5     ROBOTY BUDOWLANE

# 7.5.1   Zasady ogólne wykonania robót budowlanych

# Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

# 7.5.2   Warunki przystąpienia do robót tynkarskich

# Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie prace budowlane tzw. „stanu surowego” oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny być również zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystępowanie do wykonywania tynków po zakończeniu okresu osiadania i skurczu ścian murowanych - około 4 do 6 miesięcy po wykonaniu robót stanu surowego. Roboty tynkarskie należy wykonywać w temperaturze powyżej 5 st. C, lub w niższych po zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Świeżo wykonane tynki należy chronić przed bezpośrednim działaniem wysokich temperatur przez zwilżanie wodą.

# 7.5.3     Wymagania stawiane podłożom pod tynki

# 7.5.3.1  Podłoże z elementów ceramicznych i cegły wapienno-piaskowej

# Mur z cegieł pełnych, dziurawek, kratówek, pustaków ceramicznych oraz z bloczków i elementów z betonu lekkiego powinien być wykonany zgodnie z PN - 87/B-02355 „Tolerancja wymiarowa w budownictwie” oraz PN-ISO 3443:1994.  Przekroczenie tolerancji wymiarowych określonych w tych normach może powodować zbyt duże różnice w grubości tynków.

# Mury ceglane powinny być wykonane na niepełne spoiny, nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm (wg zaleceń niektórych producentów mieszanek tynkarskich na głębokość 5 mm). W przypadku wykonania muru na spoiny pełne, należy je wyskrobać na odpowiednią głębokość lub zastosować odpowiednie środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. Wykonywanie spoin o znacznej głębokości jest szkodliwe - pogarsza jakość tynku.

# Powierzchnia podłoża z elementów ceramicznych powinna być oczyszczona szczotkami z wszelkiego rodzaju wykwitów, kurzu oraz z plam, rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła.

# Podłoże murowe z cegły rozbiórkowej lub mur stary, który przez dłuższy czas nie był otynkowany, należy przed przystąpieniem do tynkowania skontrolować pod względem ewentualnych uszkodzeń spowodowanych zawilgoceniem. Ponadto zaleca się odkurzenie i oczyszczenie muru przez piaskowanie lub przy użyciu urządzeń hydrodynamicznych. Luźne fragmenty muru, np. szkody spowodowane przemarzaniem oraz cegły przesiąknięte sadzą, należy usunąć, a ubytki wypełnić nowymi cegłami. Zbyt suche lub silnie chłonące wodę podłoża ceramiczne wymagają zwilżenia wodą bezpośrednio przed naniesieniem zaprawy.

# 7.5.3.2     Podłoża z istniejącego tynku

# W przypadku konieczności wykonania pogrubienia istniejącego tynku, którego jakość jest dobra, przygotowanie podłoża polega na usunięciu ewentualnych powłok malarskich i naprawieniu lokalnych uszkodzeń. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego należy odbić i wypełnić nową zaprawą. Podłoże twarde lub gładkie należy porysować np. gwoździami nabitymi na deskę. Przed naniesieniem nowego tynku oczyszczone podłoże należy zmyć i zwilżyć wodą, a następnie wykonać obrzutkę z rzadkiej zaprawy cementowej.

# 7.5.4      Wymagania stawiane robotom tynkarskim

# 7.5.4.1   Wymagania dotyczące wykonywania tynków

# Tynki zwykłe jednowarstwowe kategorii 0

# Tynki surowe - rapowane, wykonywane z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej przez jej narzucenie kielnią na podłoże w ten sposób, aby sąsiednie rzuty z kielni zazębiały się ze sobą.

# Tynki zwykłe trójwarstwowe

# Obrzutka i narzut tynków trójwarstwowych muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami dla tynków dwuwarstwowych kat. II. Przed związaniem narzutu należy nanieść warstwę gładzi z zaprawy o marce niższej niż marka zaprawy użytej na narzut (nie dotyczy to tynków wypalanych). Na gładź mogą być stosowane zaprawy:

# •	wapienne o stosunku 1:3, 1:2,5 lub 1:2,

# •	gipsowo-wapienne z dodatkiem gipsu nie większym niż 20% w stosunku do objętości wapna,

# •	cementowo-wapienne: w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4 (cement

# : ciasto wapienne : piasek), w tynkach narażonych za zawilgocenie 1:1:2.

# Konsystencja zaprawy użytej na gładź powinna odpowiadać 7 do 10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Tynki trójwarstwowe (kat. III) powinny mieć gładź jednolicie zatartą na gładko packą drewnianą lub styropianową. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonywania gładzi tynków zwykłych kat. III należy do zaprawy stosować piasek drobny o uziarnieniu 0,25 do 0,5 mm. Tynki doborowe (kat. IV i IV f) muszą mieć narzut dokładnie wyrównany według pasów lub listew. Do wykonywania gładzi tynków doborowych należy stosować zaprawę z zastosowaniem bardzo drobnego piasku przechodzącego przez sito o prześwicie 0,25 mm. Gładź tynków (kat. IV) powinna być starannie wygładzona packą drewnianą, styropianową lub metalową, tak aby otrzymać równą i bardzo gładką powierzchnię tynku. Powierzchnia gładzi tynków doborowych (kat. IV f) (filcowanych) po jej związaniu powinna być powleczona rzadką tłustą zaprawą i starannie zatarta packą obłożoną filcem. Powierzchnia tynku (kat. IV f) powinna być równa, bardzo gładka, matowa, bez widocznych ziarenek piasku.

# Tynki wypalane powinny mieć narzut wykonywany z zaprawy cementowej 1:2 i wyrównany według pasów lub listew. Gładź tynków wypalanych wykonywana jest po stężeniu zaprawy narzutu i zacierana packami stalowymi lub z blachy miedzianej z jednoczesnym posypywaniem zacieranej powierzchni mieszaniną cementu i piasku przesianego przez sito o oczkach 0,25 mm. W końcowym etapie zacierania powierzchnię posypuje się samym cementem i skrapia wodą. Uzyskana powierzchnia tynków powinna być bardzo gładka, z połyskiem o ciemnym zabarwieniu. Nie wolno dosypywać do cementu zmielonego grafitu, sadzy itp.

# Tynki cienkowarstwowe

# Są to tynki o grubości od 2 do 10 mm, a w przypadku tynków dekoracyjnych nawet poniżej 2 mm. Ze względu na zastosowane środki wiążące tynki cienkowarstwowe dzieli się na:

# akrylowe (polimerowe),

# krzemianowe (silikatowe),

# mineralne,

# silikonowe,

# krzemianowo-polimerowe,

# mineralno-polimerowe.

# Ze względu na fakturę wyróżnia się tynki:

# ciągnione,

# strukturalne,

# mozaikowe.

# Tynki cienkowarstwowe dostępne są na rynku w dwóch postaciach:

# -	jako masy tynkarskie gotowe do użycia w postaci przygotowanej fabrycznie mieszaniny środków

# wiążących, pigmentów i modyfikatorów,

# -jako masy tynkarskie gotowe do użycia w postaci przygotowanej fabrycznie mieszaniny środków

# wiążących, pigmentów i modyfikatorów,

# -jako zaprawy tynkarskie wymagające zarobienia wodą lub rozpuszczalnikiem na placu budowy.

# Rodzaje mas tynkarskich stosowanych do wykonywania tynków cienkowarstwowych są następujące:

# Tynki akrylowe na bazie spoiwa w postaci dyspersji akrylowej. Posiadają wysoką elastyczność, hydrofobowość, wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, odporność na działanie warunków atmosferycznych, szeroką paletę kolorów i faktur.

# Tynki krzemianowe o charakterze mineralnej wyprawy opartej na spoiwie potasowym  szkle wodnym. Posiadają wysoką paro-przepuszczalność i hydrofobowość, ale wymagają stabilnych warunków podczas wiązania. Występuje jedynie ograniczona paleta kolorów.

# Tynki polikrzemianowe są nową generacją mas krzemianowych ze spoiwem w postaci zmodyfikowanego szkła wodnego. W stosunku do tynków krzemianowych mają zredukowany poziom alkaiczności, nie są wrażliwe na zmiany warunków podczas wiązania.

# Tynki silikonowe mają spoiwo w postaci żywic silikonowych. Posiadają wysoką elastyczność wyprawy, paro-przepuszczalność oraz hydrofobowość.

# 7.5.5    Wymagania dotyczące wykonywania tynków cienkowarstwowych\

# Do wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej potrzeba tylko dwóch komponentów: preparatu

# gruntującego i tynku.

# Podłoże pod tynki cienkowarstwowe musi być równe, trwałe, sztywne i czyste. Nierówne i uszkodzone  podłoże należy wcześniej naprawić przy pomocy zaprawy wyrównawczej lub  szpachlowej. Podłoża nasiąkliwe należy wcześniej zagruntować w celu poprawienia przyczepności podłoża i ograniczenia jego chłonności. Masy tynkarskie (pasty) przed zastosowaniem należy dokładnie wymieszać w pojemniku oraz, jeżeli to konieczne, można dobrać konsystencję do warunków stosowania przez dodatek niewielkiej ilości wody (maks. 125 ml na 20 kg). Ze względu na zawarte w masie wypełniacze mogące powodować różnice w wyglądzie tynku należy na jednej płaszczyźnie stosować materiały z tej samej partii. Napoczęte opakowanie należy dokładnie zamykać, a jego zawartość wykorzystać w możliwie najkrótszym czasie. Zaprawę tynkarską przygotowuje się przez wsypanie całego opakowania do odmierzonej ilości czystej wody i mieszanie za pomocą wiertarki z mieszadłem aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. W przypadku tynków w postaci suchej mieszanki ważne jest, aby wykorzystać i rozrobić całą zawartość worka. Istnieje bowiem możliwość, że podczas transportu może nastąpić separacja kruszywa - ciężkie, grube kruszywo opadnie na dno, a lżejsze pozostanie na górze. Dlatego, aby uzyskać jednolitą fakturę o tej samej grubości, należy rozrabiać worki w całości lub przemieszać ich zawartość przed użyciem. Proporcje wody w stosunku do suchej mieszanki są ściśle oznaczone przez producenta i należy ich bezwzględnie przestrzegać. W przypadku stężenia zaprawy w trakcie wykonywania prac, należy ponownie zamieszać tynk wiertarką, ale bez dodawania wody. Czas gotowości do pracy przygotowanej zaprawy wynosi 1,5 godziny, czas między nałożeniem tynku a zatarciem wynosi około 15 minut. Prace tynkarskie należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od + 5 do + 25 °C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80%. Tynki mineralne można kłaść w temperaturze: biały od + 5 do + 30°C, kolorowy od + 9 do + 30°C. Zalecana temperatura wykonywania tynków wynosi + 20°C, wilgotność względna powietrza - 60%. Tynków nie należy nanosić na powierzchnie silnie nasłonecznione, a wykonaną warstwę tynku należy chronić przed szybkim przesychaniem i opadami deszczu: min. 24 godziny dla koloru białego, min. 3 dni dla kolorów pastelowych.

# Zaprawy tynkarskie przeznaczone są wyłącznie do nakładania ręcznego. Przed rozpoczęciem tynkowania należy doświadczalnie ustalić w zależności od podłoża i warunków atmosferycznych maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (nałożenie i zatarcie). Proces nakładania masy tynkarskiej i wyprowadzania faktury jest łatwy do wykonania. Masę tynkarską nanosi się równomiernie na podłoże na grubość ziarna za pomocą trzymanej pod kątem pacy ze stali nierdzewnej. Po ułożeniu, gdy masa nie klei się już do narzędzia, należy nadać jej fakturę za pomocą płasko trzymanej packi plastikowej. W zależności od ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące od zawartego w masie ziarna. Tynkowaną powierzchnię zaciera się (w zależności od rodzaju faktury) przy „baranku” ruchami okrężnymi, a przy „korniku” ruchami dowolnymi - poziomymi, pionowymi lub okrężnymi, zależnie od oczekiwanego efektu. Etap zacierania jest bardzo ważny, gdyż związki hydrofobowe zawarte w tynku uaktywniają się pod wpływem mechanicznego zatarcia (związki te zatrzymują wodę na powierzchni tynku i czynią go odpornym na zmywanie). Materiał nakłada się metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed nałożeniem kolejnej, gdyż w przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. W przypadku konieczności przerwania pracy należy wzdłuż wyznaczonej linii przykleić samoprzylepną taśmę, nałożyć masę, nadać jej fakturę, a następnie zerwać taśmę z resztkami świeżego materiału. Po przerwie należy kontynuować prace od tak wyznaczonego miejsca.

# Tynkom ciągnionym nadaje się fakturę przez zacieranie plastikową pacą. Zawarte w tynku ziarna, tocząc się w trakcie zacierania, rysują tynk zgodnie z ruchami pracy. W ten sposób uzyskuje się fakturę kornikową.

# Tynki strukturalne mają dużą urabialność, dlatego łatwo nadać im fakturę przez modelowanie powierzchni kielnią, pędzlem, gąbczastym wałkiem itp. Na dużych powierzchniach najbardziej efektywnym narzędziem jest szczotka lub pędzel ławkowiec.

# 7.6    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

# 7.6.1  Zasady ogólne

# Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.

# Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

###### Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

###### Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

###### Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

###### 7.6.2 Kontrola podłoży.

###### Badania podłoży z elementów ceramicznych obejmują:

# sprawdzenie wymiarów ścian lub stropów wg normy PN - 87/B-02355 oraz PN-ISO 443:1994,

# sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek powierzchni ścian murowanych z cegły wg tablicy 3 normy

# PN 68/B - 10020,

# sprawdzenie głębokości pustych spoin muru w przypadku murowania ścian na niepełne spoiny minimum 10-15 mm lub ocena przyczepności zagruntowanego podłoża w przypadku wykonania murów z

# wypełnionymi spoinami,

# ocenę stopnia oczyszczenia podłoża ceglanego z kurzu, wykwitów solnych lub plam z substancji tłustych.

# 7.6.3   Kontrola materiałów

# Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu oraz terminów przydatności do użycia.

# Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

# 7.6.4    Kontrola w czasie wykonywania robót

# Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją techniczną, instrukcjami producentów wyrobów tynkarskich oraz ze sztuką budowlaną.

# 7.6.5    Kontrola w czasie odbioru robót

# 7.6.5.1  Badania kontrolne tynków zwykłych

# Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów

# Powierzchnie tynków powinny tworzyć płaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe według     obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny faset, wnęk itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm dla tynków kategorii II i III oraz 5 mm dla tynków kategorii IV i IVf. Kąty dwuścienne powinny być proste lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji.

# Dopuszczalne są tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny być udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzór techniczny.

# Sprawdzenia materiałów należy dokonywać przez kontrolę przedłożonych dokumentów wcelu stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji projektowej.

# 7.6.5.2    Badanie przyczepności tynku do podłoża

# Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane laboratoryjnie.

# Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie należy ustalić, czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony (dźwięk głuchy). W przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności tynku do podłoża wg PN-71/B-04500.

# 7.6.5.3    Badania grubości tynków zwykłych

# Badania kontrolne polegają na wycięciu pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby podłoże było odsłonięte ale nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar dokonuje się z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku uznaje się średnią wartość z pomiarów w pięciu otworach.

# W przypadku badania tynków o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór.

# 7.6.5.4     Badania wyglądu powierzchni tynku

# Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku dłonią. Wymagania dotyczące wyglądu powierzchni otynkowanych w zależności od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku określono w normie PN-70/B-10100.

# Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę jednakową i o tym samym natężeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są następujące wady:

# wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z podłoża, pleśń itp.,

# zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków,

# odstawanie,odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku do podłoża.

# 7.6.5.5    Badania prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku

# Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne, z wyjątkiem tynków surowych, w których dopuszcza się włoskowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia powstające na skutek obecności niezgaszonych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynków surowych są dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku.

# Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania tynku (np. ślady wygładzania kielnią lub zacierania packą) są niedopuszczalne dla tynków doborowych, a dla tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 mm oraz długości do 5 cm w liczbie 3 sztuk na

# 10 m2 powierzchni otynkowanej.

# Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej należy przeprowadzać za pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty kontrolnej o długości 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowić powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza się przez pomiar wielkości prześwitu między łatą (lub wzornikiem) a powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością do 1 mm.

# Badania kontrolne prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi przeprowadza się za pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo za pomocą poziomicy murarskiej, pionu i łaty kontrolnej o odpowiedniej długości.

# Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać kątownicą i łatą kontrolną. Badanie polega na pomiarze prześwitu między łatą i powierzchnią tynku w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta.

# Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-IV nie powinny być większe niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokości całego budynku.

# Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych wewnętrznych (cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje  PN-70/B10100.

# 7.6.5.6    Badania wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

# Badania kontrolne tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych należy przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równolegle z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych.

# Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, np. wykończone na  ostro,zaokrąglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnętrzne powinny być zabezpieczone obróbkami blacharskimi  z kapinosami. W miejscach narażonych na uszkodzenie mechaniczne, takich jak np. przejścia i pomieszczenia o dużym ruchu oraz w zakładach przemysłowych otynkowane naroża powinny być chronione metalowymi kształtownikami lub wpuszczonymi w tynk narożnikami z blachy ocynkowanej.

# Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokości 2 do 4 mm, przechodzącej przez całą grubość tynku.

# W miejscach zdylatowania podłoża powinny być osłonięte np. paskiem juty, pozostawione w tynku szczeliny   dylatacyjne, które następnie należy wypełnić kitem elastycznym oraz przykryć listwą lub wykonać obróbkę blacharską w przypadku tynków zewnętrznych.

# 7.7      OBMIAR ROBÓT

# 7.7.1    Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

# 7.7.1.1  Ogólne zasady obmiaru robót

# Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

# Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

###### 7.7.1.2    Czas przeprowadzania obmiaru

###### Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania okresowych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

###### 7.7.1.3    Urządzenia i sprzęt pomiarowy

###### Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

# 7.7.2      Zasady obmiaru robót tynkarskich

# Tynki oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu powierzchni tych elementów w stanie surowym.

# Powierzchnie kolumn i półkolumn o przekroju okrągłym i owalnym oblicza się wg opisanego prostokąta lub jego trzech boków w najwęższym przekroju przez największą wysokość.

# Tynki balkonów, ścian i stropów loggi oblicza się w metrach kwadratowych, z uwzględnieniem wymiarów tych elementów w stanie surowym wliczając powierzchnie czoła i bloków balkonów lub stropów loggi, jeżeli ich grubość przekracza 30 cm do tynków ścian. Tynki czoła balkonów i stropów loggi szerokości do 30 cm należy wliczać do powierzchni ościeży.

# Tynki i gładzie stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnie stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym bez dodatku za krawędzie.

# Z nakładów na powierzchnie tynków i gładzi potrąca się nakłady na powierzchnie nieotynkowane, powierzchnie ciągnione lub obróbek kamiennych i innych, jeżeli każda z nich jest większa niż 1m2. Potrąca się również nakłady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jeżeli ościeża ich są    nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2. Z powierzchni tynków nie odlicza się powierzchni nieotynkowanych lub ciągnionych mniejszych niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. Tynki ościeży w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza się jako iloczyn jednokrotnej długości ościeża, mierzonej w świetle ościeżnicy, przez szerokość ościeża w stanie surowym. Powierzchnie otworów oblicza się w świetle ościeżnicy lub w świetle muru, jeżeli otwory są bez ościeżnicy.

# Otwory w obramowaniach ciągnionych oblicza się według zewnętrznych wymiarów obrysu obramowania.

# Siatkowanie na gotowej konstrukcji nośnej oblicza się w metrach kwadratowych.

# Tynki ścianek na siatce oblicza się w metrach kwadratowych. Jeżeli grubość szkieletu nie przekracza

# 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje się jak jednostronną powierzchnię ścianki. Przy większej grubości każda stronę ścianki należy normować jak ściankę tynkowaną jednostronnie.

# Sztablatury płaszczyzn oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych sztablaturą w rozwinięciu. Z powierzchni sztablatur nie potrąca się powierzchni nie pokrytych sztablaturą mniejszych niż 0.5 m2, jak również profilów ciągnionych powierzchni do 0.5 m2.

# Sztablaturę słupów oblicza się w metrach kwadratowych uwzględnieniem powierzchni boków gładkich lub profilowanych

# Sztablaturę pasów ciągnionych, pilastrów, ościeży i belek w stropach kasetonowych i żebrowych oblicza się w metrach kwadratowych z uwzględnieniem szerokości pasów i wysokości belek.

# Sztablaturę powierzchni między belkami stropów oblicza się z uwzględnieniem rozstawu belek. Przy rozstawie do 1 m sztablaturę należy normować wg nakładów dla pół w kasetonach o powierzchni do

# 5 m2. Przy szerszym rozstawieniu belek sztablaturę należy obliczać wg nakładów dla sufitów.

# Sztablaturę pasów nieciągnionych o szerokości do 25 cm, usytuowanych pomiędzy dwoma profilami ciągnionymi, należy obliczać łącznie z szerokością pasów ciągnionych. Sztablaturę pasów nieciągnionych o szerokości od 50 cm należy normować wg nakładów dla pasów nieciągnionych, a pasy szersze niż 50 cm wg nakładów dla ścian.

# Sztablatury profilów ciągnionych, gzymsów, ramp świetlnych zatok i pasów ciągnionych profilowanych oblicza się w metrach. Za szerokość obliczeniową przyjmować należy szerokość rozwinięcia lub profilu (bez dodatku za dobicie profilu), a za długość - najdłuższą krawędź po obciągnięciu.

# Sztablatury drobnych elementów (wnęki, tła, tablice, ekrany itp.) oblicza się wg faktycznej powierzchni sztablatur tych elementów.

# 7.8      ODBIÓR ROBÓT TYNKARSKICH

# Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

# odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

# odbiorowi częściowemu

# odbiorowi ostatecznemu

# odbiorowi końcowemu

# 7.8.1   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

# 7.8.1.1.Zasady ogólne

# Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.

# 7.8.1.2      Odbiorowi robót zanikających w pracach tynkarskich podlegają:

# Podłoża:

# Podłoża (podłoża powinny być przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji.

# Przy wykonywaniu tynków zwykłych przed przystąpieniem do wykonania obrzutki powinien być przeprowadzony odbiór międzyoperacyjny podłoża. W przypadku gdy odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy go przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą. Wyniki odbioru podłoża powinny być wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem inspektora nadzoru i kierownika budowy

# 7.8.2     Odbiór częściowy

# Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót . Odbioru częściowego  robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstępnym) robót.

# 7.8.3     Odbiór ostateczny robót

# 7.8.3.1   Warunki technicznie odbioru robót tynkarskich

# Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a także dokumentacja powykonawcza określająca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w odpowiedniej normie. Tynk może być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

# wykonawca tynków jeśli to możliwe, powinien poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru,

# jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania  i trwałości tynku, należy zaliczyć tynk do niższej kategorii,

# jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.

# Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać:

# ocenę wyników badań

# wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia

# stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem

# 7.8.3.2     Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

# Protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego

# Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została

# sporządzona w trakcie realizacji umowy

# Specyfikację Techniczną z ewentualnymi zmianami

# Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały)

# Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST

# 7.8.4       Odbiór końcowy

# Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

# Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie zwrócona w całości kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

# 7.9         ROZLICZNIE ROBÓT  TYNKARSKICH

# 7.9.1    Sposób płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.9

# 7.9.2   Zasady obliczania ceny jednostkowej

# robociznę bezpośrednią wraz z kosztami

# wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami     ubytków i transportu na plac budowy,

# wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

# koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

# wartość robót pomocniczych i towarzyszących (ustawienie drabin i rusztowań, zabezpieczenie pomieszczeń przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podłoży i innych materiałów, oczyszczenie  zanieczyszczonych elementów)

# podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT)

# 7.10    PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

###### 7.10.1. Normy i normatywy

# PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”

# PN-B-10109:1998 „Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”

# PN-65/B-10101 „Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

# PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki  zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”

# PN-B-10106:1997 „Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”

# PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”

# PN-B-06710:1996 „Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane ze skał węglanowych do lastryko i suchych mieszanek do tynków szlachetnych”

# PN-90/B-14501 „Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy”

# PN-B-10109:1998 „Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

# PN - 87/B-02355 „Tolerancja wymiarowa w budownictwie”

# PN-B-30041:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

# PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”

# PN-EN 1015-12:2002 „Metody badań zapraw do murów Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania”

# PN-EN 1015-19:2000 „Metody badań zapraw do murów Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania”

# PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”

# PN-EN 13139:2002 (U) „Kruszywa do zapraw”

# PN-EN 197-1:2002 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”

# PN-EN 459-1:2002 (U) „Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności”

# PN-EN 934-2:2002 „Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie”

###### 7.10.2. Przepisy prawne

# Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:

# Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami

# Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

# Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

# Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

# Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

# 7.10.3.  Inne dokumenty i opracowania :

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” , (Verlag Dashofer, Warszawa 200

G.

8.    PRACE MALARSKIE

# 8.1   CZĘŚĆ OGÓLNA

# 8.1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

# Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i odbioru robót malarskich w w/w obiekcie.

# 8.1.2       Zakres robót budowlanych

# W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi:

# -   przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynności z tym związane

# malowanie wewnętrzne

# 8.1.3        Teren budowy

# 8.1.3.1     Charakterystyka terenu budowy

# Budowa znajduje  się na terenie działki , ogrodzonej , będącej  w użytkowaniu Ochotniczej Straży  Pożarnej w Gościeńczycach

# 8.1.3.2     Przekazanie terenu budowy

# Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w warunkach umowy.

# 8.1.3.3.     Ochrona własności i urządzeń

# Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy.

# 8.1.3.4      Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

# W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

# 8.1.3.5      Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

# Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną .Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

# 8.1.4        Określenia podstawowe

# - Emalia    – barwiony lakier

# - Farba      – płynna lub półpłynna zawiesina cieczy lub ciał stałych w roztworze spoiwa

# - Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z  dodatkiem środkó pomocniczych

- - Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych– zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi

# - Farba na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą– zawiesina pigmentów i obciążników w

# spoiwie żywicznym , rozcieńczalne wodą

# - Farba na spoiwach mineralnych– mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji

# - Farba na spoiwach mineralno-organicznych– mieszanina spoiw mineralnych i organicznych,             pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek oraz past do zarobienia wodą.

# - Lakier– przezroczysty, nie barwiony roztwór koloidalny

# - Podłoże malarskie– powierzchnia, na której ma być wykonana powłoka malarska

# - Powłoka malarska– nałożona na podłożu stwardniała warstwa farby

# 8.2     MATERIAŁY

# 8.2.1   Wymagania ogólne

# Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a – w razie ich braku – powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie

# 8.2.2   Stosowane materiały

# 8.2.2.1   Farby

# środki gruntujące

# farby olejne

# farby na spoiwach mineralnych

# farby na spoiwach mineralno-organicznych

# 8.2.2.2    Materiały pomocnicze

# -   rozcieńczalniki

# woda

# 8.3       SPRZĘT

# 8.3.1   Wymagania ogólne

# Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

# 8.3.2    Sprzęt niezbędny do wykonania robót malarskich

# pędzle

# wałki

# mieszadła

# pojemniki na farby

# drabiny

# 8.4         TRANSPORT

# Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych

# czynników atmosferycznych (deszcz, mróz).

# 8.5       ROBOTY BUDOWLANE

# 8.5.1    Zasady ogólne wykonania robót budowlanych

# Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

# 8.5.2      Warunki przystąpienia do robót malarskich

# Do wykonania robót malarskich można przystąpić po zakończeniu robót instalacyjnych, zamontowaniu stolarki, ułożeniu podłoży pod posadzki wykończone (podłogi nie podlegające obróbce po ułożeniu), ułożeniu podłóg drewnianych.

# 8.5.3     Przygotowanie podłoża

# 8.5.3.1   Wymagania ogólne

# Podłoża powinny być oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, odtłuszczone, a ich wilgotność nie powinna  przekraczać najwyższej dopuszczalnej wilgotności dla danego podłoża. Podłoża uprzednio malowane powinny być ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim materiałem.

# 8.5.3.2  Właściwości podłoży

# Ze względu na materiał z jakiego są wykonane, podłoża powinny spełniać następujące kryteria:

# Podłoża drewniane

# maksymalna wilgotność 12 %

# brak zacieków żywicznych

# brak zmurszeń

# Podłoża tynkowane

# brak ubytków w tynkach

# oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powłok malarskich oraz innych zanieczyszczeń

# wolne od kurzu

# suche (maksymalna wilgotność od 3 % w wypadku farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych

# do 6 % dla spoiw mineralnych)

# Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych

# Mieć zaszpachlowane widoczne łączenia płyt oraz wkręty mocujące

# większe uszkodzenia naprawione kawałkami płyty gipsowo kartonowej, mniejsze zaszpachlowane

# odpowiednią szpachlówką oraz wygładzone

# 8.5.4     Wymagania stawiane robotom malarskim

# 8.5.4.1   Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze powyżej + 5 st. C oraz poniżej 25 st. C. Prace należy wykonywać wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny być narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Należy zabezpieczyć elementy narażone na zniszczenie i zanieczyszczenie farbą.

# Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od źródeł ognia.

# Prace malarskie można rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoży.

# 8.5.4.2     Wymagania stawiane powłokom malarskim

# 8.5.4.2.1  Wymagania ogólne

# Powłoki malarskie powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, widocznych śladów pędzla, mieć jednakową barwę i połysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego materiału. Powłoka nie powinna się łuszczyć, mieć widocznych pęknięć oraz odstawać od podłoża.

# 8.5.4.2.2    Wymagania ze względu na rodzaj zastosowanej farby

# Powłoki malarskie ze względu na rodzaj stosowanej farby powinny być:

# Farby olejne

# odporne na zmywanie środkami myjącymi

# odporne na ścieranie i zarysowania

# Farby na spoiwach mineralnych

# odporne na delikatne tarcie

# odporne na obsypywanie się

# odporne na zmywanie wodą (nie dotyczy farb wapiennych i cementowych niezmodyfikowanych)

# bez odczuwalnego zapachu

# - Farby na spoiwach mineralno-organicznych

# odporne na delikatne tarcie

# odporne na obsypywanie się

# odporne na zmywanie wodą (nie dotyczy farb wapiennych i cementowych niezmodyfikowanych)

# bez odczuwalnego zapachu

# 8.6     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

# 8.6.1  Zasady ogólne

# Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.

# Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie

# i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakość wykonania robót.

# Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

###### Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

###### Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

###### Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

# 8.6.2.  Kontrola podłoży

# Kontrolę podłoży należy wykonać po wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania, ale

# przed przystąpieniem do robót malarskich. W zależności od rodzaju podłoża badaniom należy poddać:

# Podłoża drewniane

# stan podłoża

# wygląd

# czystość

# wilgotność

# jakość wykonanych napraw

# - Podłoża tynkowane

# równość i jakość wykonania

# wilgotność

# jakość napraw

# zabezpieczenie elementów metalowych

# czystość

# Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych

# jakość wykonania napraw

- zabezpieczenie wkrętów

- jakość wykończenia styków

- czystość

8.6.3    Kontrola materiałów

# Badanie materiałów wykonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu:

# dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu

# terminów przydatności do użycia

# wyglądu zewnętrznego farby (farba powinna być jednorodna i wykazywać brak jakichkolwiek grudek,

# skoagulowanego spoiwa, śladów pleśni, trwałych osadów, zanieczyszczeń, a suche mieszanki nie powinny

# być zbrylone)

# 8.6.4   Kontrola w czasie wykonywania robót

# Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją techniczną, instrukcjami producentów farb oraz ze sztuką budowlaną.

# 8.6.5    Kontrola w czasie odbioru robót

# Badania powłok należy przeprowadzić najwcześniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w czasie badania nie powinna być niższa niż + 5 st. C, a wilgotność powietrza nie większa niż 65 %.

# W czasie odbioru robót malarskich kontroli podlega:

# zgodność wykonania z dokumentacją projektową

# zgodność ze specyfikacją techniczną

# jakość zastosowanych materiałów

# jakość powłok malarskich

# - wygląd zewnętrzny

# - barwa i połysk

# - odporność na wycieranie

# - odporność na zmywanie

# - przyczepność

# 8.7     OBMIAR ROBÓT

# 8.7.1   Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

# 8.7.1.1  Ogólne zasady obmiaru robót

# Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

# Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

###### 8.7.1.2  Czas przeprowadzania obmiaru

###### Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach wymaganych w celu dokonywania okresowych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

###### 8.7.1.3   Urządzenia i sprzęt pomiarowy

###### Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

# 8.7.2    Zasady obmiaru robót malarskich

# Roboty malarskie obmierza się w m2 lub mb.

# Ilość wykonanych robót należy ustalić wg rzeczywistych obmiarów z natury.

# Wysokość ścian liczy się od podłogi do sufitu; wymiary sufitu liczy się w świetle ścian surowych.

# Przy wewnętrznym malowaniu klejowym lub wapiennym liczy się malowanie powierzchni z potrąceniem

# wszelkich otworów. Potrącone otwory należy liczyć w świetle muru. Powierzchnie ościeży i naroży

# otworów należy doliczyć do ogólnej powierzchni ścian i sufitów.

# Powierzchnie wszelkich fragmentów oddzielnie malowanych oblicza się wg rzeczywistego wymiaru,

# z  potrąceniem wszelkich otworów.

# Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gładkich powierzchni murowanych, tynkowanych, drewnianych

# i innych; liczy się powierzchnie rzeczywiście pomalowane z potrąceniem miejsc nie malowanych.

# Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okien, drzwi, ścianek płycinowych itp. przyjmuje się jako powierzchnię malowaną wymiary futryny w świetle pomnożone przez następujące współczynniki.

# dla okien:

# skrzydła okienne letnie malowane obustronnie x 0,75

# skrzydła okienne zimowe malowane obustronnie x 0,75

# futryny z jednym krosnem okiennym x 0,50

# blejtramy zewnętrzne i wewnętrzne krosna x 0,75

# podokienniki x 0,25

# dla drzwi:

# drzwi malowane z jednej strony x 1,00

# drzwi malowane obustronnie x 2,00

# futryny same x 0,25

# futryny z jednym krosnem drzwiowym x 0,25

# blejtram x 0,50

# zewnętrzne i wewnętrzne krosna x 0,75

# jednostronna opaska futrynowa x 0,25

# obustronna opaska futrynowa x 0,50

# Powierzchnie wyłogów drzwiowych lub okiennych, okiennic, itp. mierzy się we właściwych granicach malowania. Kwadratury szyb nie potrąca się z powierzchni drzwi i okien. Powierzchnie o wybitnie drobnym szczeblinowaniu poniżej 0,04 m2 zwiększa się o 25 % za trudności roboty.

# Cokoły naścienne i listwy podłogowe mierzy się wg rzeczywistej długości,  listwy do 15 cm szerokości - w metrach bieżących, cokoły ponad 15 cm szerokości – w metrach kwadratowych.

# Malowanie obustronne żelaznych krat, balustrad ażurowych żelaznych, balustrad drewnianych, jak również wszelkich siatek oblicza się jako jedną pełną powierzchnię. Powierzchnie bram żelaznych pełnych lub części przyjmuje się jako dwie powierzchnie. Powierzchnie balustrad kamiennych wraz z poręczami kamiennymi, policzkami i tralkami przy malowaniu ze wszelkich stron, przyjmuje się jako dwie powierzchnie, licząc od górnej krawędzi poręczy, słupków, policzków kamiennych i z balustrad żelaznych liczy się części żelazne ażurowe jak balustrady żelazne.

# Malowanie konstrukcji metalowych zewnętrznych i wewnętrznych liczy się w metrach kwadratowych w rozwinięciu.

# O ile konstrukcja metalowa tworzy większe powierzchnie ażurowe połączone poprzecznymi wiązaniami, jak np. formy dachowe, kolumny itp., stosuje się sposób mierzenia jak przy balustradach żelaznych.

# 8.8      ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH

# Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

# odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

# odbiorowi częściowemu

# odbiorowi końcowemu

# 8.8.1   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

###### 8.8.1.1    Zasady ogólne

### Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.

### Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.

### 8.8.1.2      Odbiorowi robót zanikających w pracach malarskich podlegają:

# podłoża (podłoża powinny być przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji)

# 8.8.2     Odbiór częściowy

# Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót

# dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstępnym) robót.

# 8.8.3    Odbiór ostateczny robót

# 8.8.3.1  Zasady ogólne

# Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót malarskich w odniesieniu do ich

# ilości, jakości i wartości.

# Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie na piśmie zarządzającego realizacją umowy.

# Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego.  Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

# W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

# W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.

# Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez zamawiającego.

# Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

###### 8.8.3.2    Dokumenty do odbioru ostatecznego

# Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.

# Specyfikację Techniczną z ewentualnymi zmianami.

# Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały).

# Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacją techniczną.

# 8.8.4       Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

# Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie zwrócona w całości kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

# 8.9      ROZLICZENIE ROBÓT MALARSKICH

# 8.9.1      Sposób płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.9

# 8.9.2   Zasady obliczania ceny jednostkowej

# Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmują:

# robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

# wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

# ubytków i transportu na plac budowy,

# wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

# koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

# wartość robót pomocniczych i towarzyszących (ustawienie drabin i rusztowań, zabezpieczenie

# pomieszczeń przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podłoży, farb i innych materiałów, oczyszczenie

# zanieczyszczonych elementów),

# podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT).

# 8.10    PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

###### 8.10.1  Normy i normatywy

# PN-C-81914:2002 „Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz”

# PN-C-81913:1998 „Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków”

# PN-91/B-10102 „Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania”

# PN-89/B-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

# PN-EN 13300:2002 „Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i  sufity. Klasyfikacja”

# PN-C-81607:1998 „Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe”

# PN-C-81800:1998 „Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe”

# PN-C-81801:2002 „Lakiery nitrocelulozowe”

# PN-C-81802:2002 „Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz”

# PN-C-81901:2002 „Farby olejne i alkidowe”

# PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”

###### 8.10.2. Przepisy prawne

# Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne, wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.Najważniejsze z nich to:

# Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

# z  dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

# Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót

budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

# Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw

# sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz

# planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U.

z 2004  r. Nr 130, poz. 1389)

# Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego

# zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

# 8.10.3.  Inne dokumenty i opracowania:

# „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)

H.

9       SUFITY PODWIESZANE Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

I  PŁYT DEKORACYJNYCH

# 9.1   CZĘŚĆ OGÓLNA

# 9.1.1  Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej

# Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i odbioru robót związanych z wykonaniem stropu podwieszanego z płyt kartonowo-gipsowych i płyt dekoracyjnych 60x 60cm  w/w obiekcie.

9.1.2. Zakres stosowania

- Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

- przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

- 9.1.3. Określenia podstawowe

- Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z

- obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

- konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia

- określonego stopnia sztywności.

- roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt - wszystkie prace budowlane związane z

- wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową,

- Sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewniający

- miejsca dla instalacji..

- 9.1.4. Zakres robót objętych SSTUstalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy konstrukcji sufitów podwieszanych  z płyt kartonowo-gipsowych  na ruszcie metalowym  oraz w systemile lekkiej  zabudowy z płyt 60x60cm, do których wykonania zostaną użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

# W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi:

# - Wykonanie stelażu metalowego podwójnego  z kształtowników CD i UD

# - Przykręcenie do stelażu  płyt  kartonowo-gipsowych  podwójnie

# - Wykonanie stelażu metalowego do płyt dekoracyjnych 60 x  60  cm

# - Zamontowanie płyt dekoracyjnych w stelażu  stalowym

# - Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej z foli poliuretanowej

# - Ułożenie izolacji  cieplnej  z wełny  mineralnej gr. 20cm

# 9.1.5        Teren budowy

# 9.1.5.1     Charakterystyka terenu budowy

# Budowa znajduje  się na terenie działki , ogrodzonej , będącej  w użytkowaniu Ochotniczej Straży  Pożarnej w Gościeńczycach

# 9.1.5.2     Przekazanie terenu budowy

# Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w warunkach umowy.

# 9.1.5.3.     Ochrona własności i urządzeń

# Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy.

# 9.1.6      Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

# W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

# 9.1.7     Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

# Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

# Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

# 9.2     MATERIAŁY

# 9.2.1   Wymagania ogólne

# Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a – w razie ich braku – powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

# 9.2.2   Stosowane materiały

# 9.2.2.1   Materiały  główne

# kształtowniki stalowe – profil główny  CD 60

- kształtowniki stalowe –profil poprzeczny   CD 60

- profil przyścienny UD27

- łącznik wzdłużny  60/110

- łącznik krzyżowy  60/60

- wieszak z elementem rozprężnym mocowany obrotowo lub z noniuszem

- łącznik poprzeczny  jedno i dwu stronny

- płyta  zwykła kartonowo-gipsowa gr 12,5mm

- profil główny stalowy do sufitu z płyt dekoracyjnych

- profile pośrednie 120 i 60 cm łączące

- kasetony – płyty dekoracyjne  60 x 60 cm płaskie

- folia poliuretanowa budowlana gr. 0,2mm

- wełna mineralna miękka „50” w matach o łącznej grubości  20 cm

# 9.2.2.2    Materiały pomocnicze

# -   kołki  rozporowe

-   taśmy z włókna szklanego

-   blachowkręty  3,5*25 , 3,5*35 i 3,5*45mm – mocowanie płyty do profili nośnych,

- -   wkręty 3,9x11 mm (zabezp. przed korozją) - do łączenia profili

-   gips szpachlowy

# woda

# 9.3       SPRZĘT

# 9.3.1   Wymagania ogólne

# Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

# 9.3.2    Sprzęt niezbędny do wykonania sufitów podwieszanych

-  rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne,

-  pistolet do wyciskania mas uszczelniających,

-  wkrętarki akumulatorowe , wiertarki, mieszadło ocynkowane,

-  naczynia do wody i zapraw,

-  wałki, pędzle,

-  kielnia, paca,

-  łaty, poziomice.

# 9.4       TRANSPORT

# Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych

# czynników atmosferycznych (deszcz, mróz).

# 9.5      WYKONANIE ROBÓT

# 9.5.1    Zasady ogólne wykonania robót budowlanych

# Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

# 9.5.2      Warunki przystąpienia do robót montażowych  sufitu

# Do wykonania robót montażowych sufitu można przystąpić po zakończeniu robót instalacyjnych, zamontowaniu stolarki, wykonaniu tynków  na ścianach  ułożeniu , podłoży pod posadzki wykończone

# 9.5.3     Przygotowanie

# 9.5.3.1   Wymagania ogólne

Przed przystąpieniem do  montażu  sufitów podwieszonych  , należy  dokładnie zmierzyć  pomieszczenia w których będzie  wykonywany  sufit , sprawdzić  kąty  pod   jakimi łączą  się   przyległe ściany  , ocenić  możliwość  zamocowania prętów nośnych rusztu . Powyższe czynności , mają  na celu  prawidłowe wybranie sposobu montażu  sufitu , wybranie prawidłowego  rozstawu  konstrukcji   i  ułożenia   montowanych płyt  kartonowo-gipsowych .

# 9.5.4   Wymagania stawiane robotom przy  wykonywaniu  sufitów  z płyt K- G

# 9.5.4.1   Warunki prowadzenia prac  montażowych sufitów podwieszanych

Roboty montażowe powinny być prowadzone po wykonaniu wszelkich prac  mokrych na terenie budowy, wykonaniu połączeń podstawowych instalacji , w temperaturze zbliżonej do temperatury użytkowej  pomieszczenie / nie mniejszej  niż  5oC /. Pomieszczenie powinno być zabezpieczone  przed opadami  atmosferycznymi ,  Prace należy wykonywać wg ogólnych zasad wykonywanie stropów podwieszonych  z płyt K-G .W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację w celu  zapewnienie optymalnych warunków  dla wiązania materiałów gipsowych / temperatura i wilgotność  powietrza / .

# 9.5.4.2     Wymagania stawiane rusztom stalowym , podwójnym

Sposób konstruowania  rusztu jest  uzależniony  od kształtu pomieszczenia  i sposobu  rozmieszczenia płyt . Po rozplanowaniu  rozmieszczenia płyt  na suficie  należy  przystąpić  do  wytyczenia siatki  rusztu  i wyznaczenia miejsc mocowania  wieszaków .

Ruszt    stalowy  wykonuje się z  profili i elementów  stalowych ocynkowanych . wszelkie ogniska rdzy  eliminują  dany  element  z użycia .

Ruszty   należy  wykonywać z  profili  nośnych  CD60x27x0,6  , profili  przyściennych  UD 27x28x0,6 . Przedłużenia  profili  nośnych należy  wykonywać przy użyciu łącznika  wzdłużnego  60/100 a łączenie prostopadłych profili  wykonuje się za pomocą łączników krzyżowych 60x60 . W celu  wzmocnienia  całej konstrukcji rusztu  , końce profili nośnych należy  oprzeć  o półki  profili przyściennych UD 27x28x0,6  .

W przypadku  konieczności  łączenia elementów nośnych  konstrukcji  , należy to  robić  mijankowo a w miejscu  połączenia  zastosować dodatkowy  wieszak . Rozmieszczenie wieszaków , rozstaw profili nośnych   zgodnie  z  wytycznymi  producenta .

# 9.5.4.3     Wymagania stawiane  płytom kartonowo –gipsowym

Do  wykonania okładzin rusztu  stosować należy  płyty  kartonowo-gipsowe grubości 12,5mm ,o krawędziach typu  KS , zwykłe . Płyty powinny  mieć odpowiednią wilgotność . Niedopuszczalne jest montowanie płyt  mokrych , zawilgoconych oraz popękanych  i  ze zmienioną strukturą  gipsu

Montaż płyt należy  wykonywać  blachowkrętami  o rozstawie  wg. zaleceń producenta , dla krawędzi  200mm

w polu 300mm . Odległość  łączników od krawędzi płyt wynosi : min 10mm od krawędzi  otulonej  i min 15mm od krawędzi ostrych. Długość  wkrętu  powinna być tak dobrana , by po wkręceniu w profil metalowy końcówka wystawała po drugiej stronie min 7mm .

Podczas wkręcania wkrętów w płytę  K-G  należy  uważać  by  nie przerwać okleiny  kartonowej . Łączniki  po zamocowaniu powinny  być zatopione w płycie na głębokość ok. 1mm

9.5.5    Sposób wykonania rusztu podwójnego

Sposób konstruowania rusztu, jak już wcześniej wspomniano, jest uzależniony od kształtu pomieszczenia i sposobu rozmieszczenia płyt. Po rozplanowaniu rozmieszczenia płyt na suficie należy przystąpić do rozplanowania  siatki rusztu i wyznaczenia miejsc mocowania wieszaków.

Po zamocowaniu do stropu prętów mocujących o odpowiedniej długości (w przypadku sufitów obniżanych), przystępuje się do zaznaczenia, na okalających ścianach, poziomu przyszłego sufitu i zamocowania na wyznaczonym poziomie profili UD 27x28x0,6. Profile te należy mocować do ściany dyblami rozstawionymi co ok. 500mm. Dopasowane na odpowiednią długość profile CD 60x27x0,6, mające stanowić warstwę główną rusztu, należy oprzeć na przeciwległych profilach UD 27x28x0,6. Miejsca wzdłużnych połączeń profili „CD" w sąsiednich rzędach powinny być rozmieszczone mijankowe. W pobliżu wzdłużnych połączeń profili „CD" w warstwie głównej, należy przewidzieć zamocowanie dodatkowego wieszaka.

Profile „CD" warstwy głównej należy rozsunąć równolegle na odpowiednie odległości. Po wykonaniu tej czynności należy do profili „CD" powstawiać wieszaki, połączyć je z prętami mocującymi. Na koniec całość płaszczyzny wyregulować . Wieszaki są łączone z profilami przez wykonanie nimi ćwierć obrotu, aż do pełnego zazębienia z profilem .

Następną w kolejności czynnością jest rozmieszczenie profili „CD" warstwy nośnej. Ich końce powinny zostać oparte o przeciwległe profile „UD". Po odpowiednim rozsunięciu (co 40cm w osi profila) trzeba je połączyć przy pomocy łączników krzyżowych (60x60) z profilami warstwy głównej. Profile „CD" można zabezpieczyć przed przypadkowym rozsuwaniem przez dociśnięcie śrubokrętem znajdujących się na łącznikach krzyżowych (60/60), specjalnie naciętych, listków blachy.

Po zakończeniu powyższych prac  należy  sprawdzić poziomość powstałej powierzchni  i ewentualnie skorygować  ustawienie

9.5.6      Sposób montażu  płyt                                                                                                                                    Mocowanie płyt kartonowo-gipsowych  na suficie  rozpoczyna się od narożnika pomieszczenia . Przed przystąpieniem do  mocowania należy rozplanować ustawienie płyt  na całym suficie  z zachowaniem warunków przesunięci a spoin poprzecznych w dwu sąsiadujących pasmach  płyt .  Kolejność wkręcania wkrętów powinna przebiegać  wzdłuż wzajemnie prostopadłych krawędzi  rozpoczynając od naroża płyty . Przy takim sposobie montowania płyt unika się powstawania w nich zbędnych naprężeń i pofałdowań.

Po przykręceniu pierwszej warstwy  sufitu  ,należy   zaszpachlować  połączenia  bez taśmy  spoinowej  .

Następnie  należy  wykonać  montaż  drugiej warstwy  płyt  w analogiczny  sposób jak pierwszej  , z uwzględnieniem przesunięcia styków  płyt w stosunku  do  warstwy  pierwszej . Sposób  mocowania płyt łącznikami  podano w pk.8.5.4.3 niniejszej  specyfikacji .

9.5. 7        Spoinowanie i szpachlowanie płyt sufitowych

Po ukończeniu mocowania płyt można przystąpić do spoinowania połączeń między nimi. Zadaniem spoinowania jest zamaskowanie wszystkich styków płyt w celu otrzymania jednolitych płaszczyzn. W niniejszym opracowaniu omówiono jedynie spoinowanie ręczne. Przygotowanie masy szpachlowej odbywa się zawsze poprzez wsypywanie gipsu do wody wraz z powolnym jej mieszaniem. Wskazane jest mieszanie ręczne lub mieszadłem mechanicznym wolnoobrotowym. Przedłużone mieszanie lub stosowanie szybkoobrotowego mieszadła spowoduje uaktywnienie się gipsu i w efekcie skrócenie czasu wiązania. Prawidłowo przygotowana masa szpachlowa może być używana do około 60 min. od momentu zmieszania z wodą. Niedopuszczalne jest ponowne rozmieszanie gęstniejącej masy z równoczesnym dodawaniem wody. Naczynie używane do mieszania zaczynu powinno być czyste i pozbawione stwardniałych cząstek poprzednio rozrobionego zaczynu. Najlepszym do tego celu naczyniem jest wiadro gumowe, z którego stosunkowo łatwo można usunąć resztki związanego zaczynu. Obecność związanych cząstek zaczynu w wodzie zarobowej powoduje efekt negatywny w postaci przyśpieszenia momentu rozpoczęcia jego wiązania.

Zwykle, dla uzyskania odpowiedniej konsystencji zaczynu, potrzebne jest zestawienie wagowe wody i gipsu w proporcjach ok.l:0,7. Należy więc na 10 części wagowych gipsu przeznaczyć ok. 7 części wody.

9.5. 7.1      Szpachlowanie połączeń płyt  krawędzi spłaszczonych.

Szczeliny na styku płyt, o szerokości większej niż 1mm, wymagają wstępnego wypełnienia szpachlówką. Na styki między płytami, o szczelinie mniejszej niż 1 mm, można bezpośrednio nakładać warstwę szpachlówki, stanowiącą podkład pod taśmę spoinową Na styk, ze szczeliną większą, podkład pod taśmę nakłada się po stwardnieniu szpachlówki, którą należy najpierw wypełnić spoinę. Następną czynnością jest założenie taśmy  Taśmę należy dokładnie wcisnąć w świeżo nałożoną masę oraz pokryć wyciśniętą spod niej masą .Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licować z powierzchnią sąsiadujących płyt. Ostateczne szpachlowanie, przy użyciu pacy i rzadszej masy szpachlowej, należy przeprowadzić po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykończeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem ściernym .Przy szlifowaniu połączenia należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić kartonu.

9.5.7.2     Szpachlowanie , połączenia krawędzi ciętych

W przypadku, gdy spoinowanie połączeń krawędzi ciętych wykonuje osoba mająca wprawę w szpachlowaniu i używa ona dobrych jakościowo mas szpachlowych, czynności przy szpachlowaniu wykonywane są w sposób analogiczny, jak dla połączeń krawędzi spłaszczonych z tym, że szerokość szpachlowania jest większa. Szpachlowanie połączeń krawędzi ciętych można również wykonać w inny, bardziej pracochłonny sposób. W tym przypadku płytę należy odpowiednio przygotować przed zamontowaniem. Należy na stronie licowej płyty rozwarstwić karton wzdłuż krawędzi (przy pomocy noża) i oderwać na szerokość ok. 30mm. Czynność tę ułatwia wcześniejsze nawilżenie kartonu w tym miejscu. Rdzeń gipsowy nie powinien być odsłonięty. Nie wolno przecinać kartonu nożem w celu ograniczenia odrywanej powierzchni. Ostre krawędzie płyt winny być lekko fazowane strugiem. Po zamontowaniu płyt, pierwszą czynnością przy spoinowaniu tego typu krawędzi jest wypełnienie szpachlówką samego rowka pomiędzy płytami, powstałego na skutek fazowania. Po stwardnieniu gipsu w tym rowku, wszystkie pozostałe czynności są takie same, jak przy spoinowaniu spłaszczonych krawędzi płyt. Szerokość tego złącza jest większa i wynosi ok. 300mm.

Łby wkrętów, ubytki i niewielkie uszkodzenia powierzchni płyt szpachluje się, używając małej szpachelki i ostatecznie szlifuje. Większe uszkodzenia powierzchni okładzin można załatać przy pomocy kawałków płyt K-G .

Szpachlowanie połączeń okładziny gipsowo-kartonowej z elementami budynku (ściany, sufity), wykonanymi metodą tradycyjną, rozpoczyna się od położenia masy szpachlowej na płyty K-G . Taśmę spoinową nakłada się  dosuwając ją do styku między obu spoinowanymi płaszczyznami. Dobrze ułożoną i dociśniętą taśmę powtórnie pokrywa się szpachlówką, a po wyschnięciu szlifuje.

9.5.8. Sufity systemowe modułowe 60x60cm z płyt na ruszcie stalowym

- Ruszt stanowiący podłoże dla płyt jest jednowarstwowy składający się z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. Montaż sufitu rozpoczyna się od wyznaczenia jego płaszczyzny na okalających ścianach przez wytrasowanie górnej krawędzi kątownika przyściennego na okalających ścianach. Kątownik mocuje się kołkami szybkiego montażu w rozstawach nie większych niż 100 cm. Następnie trasuje się miejsca przebiegu profili głównych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostać tak rozplanowane, aby z obu stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości większe niż połowa szerokości płyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych następuje w gniazdach wyciętych w profilach głównych. Wzdłuż linii przebiegu profili głównych trasuje się miejsca mocowania wieszaków w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszaków podwiesza się profile główne, następnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne „120”, a między nimi profile „60” tak,aby powstała siatka o boku 60 cm. Poziomując całą konstrukcję wkłada się ok. 30% płyt. Płyty powodują ułożenie i wyrównanie konstrukcji. Następnie wykonuje się montaż odcinków profili dochodzących do ścian. Docinać je należy z luzem 5-10 mm. Montaż  sufitu kończy uzupełnienie wszystkich płyt.

9.5.9 Wymagania dotyczące jakości wypełnienia:

Płyty z wełny mineralnej o masie powierzchniowej 4,5kg/m² i gęstości 300kg/m³, bez azbestu/formaldehydu, strona odwrotna pokryta warstwą farby dyspersyjnej podkładowej, strona widoczna pokryta kilkakrotnie warstwą farby dyspersyjnej o charakterze tynku szlachetnego. Materiał płyt wyprodukowany z wełny mineralnej, podlegającej biologicznemu rozkładowi, nie budzący zastrzeżeń pod względem wpływu na zdrowie, posiadający znak jakości RAL. Płyty muszą posiadać znak CE oraz deklarację zgodności z EN 13 964: 2004+A1:2006

- 9.5.9.1 Płyta:

- Krawędzie: proste k3,

- Wzór: wg ustaleń z inwestorem

- Kolor: biały Grubość (mm): 15

- Moduł płyty (mm): 600x600 dla sufitu dekoracyjnego

- Reakcja na ogień: A2,s1-d0

- Masa powierzchniowa: 4,5kg/m²

- Absorpcja dźwięku (αw/NRC): 0,65

- Odporność na wilgotność względną powietrza RH: 95%

- Odbicie światła: ok. 90%

- Przewodzenie ciepła: 0,063 W/m*K

- 9.5.9.2  Konstrukcja podwieszona.

- Profile nośne i łączące z ocynkowanej blachy stalowej: w odpowiednim odstępie osi, łącznie z pasującym podwieszeniem (o odpowiedniej nośności zdolnej przenieść obciążenie sufitu – wieszak 0,25kN), z odpowiednim, dopuszczonym do stosowania mocowaniem. Odstęp profili i wieszaków zgodny z instrukcją montażu danego producenta  Profile nośne powinny być wykonane z blachy gr. 0,4mm i mieć wysokość 38mm (dźwigar) oraz 32mm (poprzeczki).

- 9.5.9.3  Ochrona przeciwpożarowa:

- Sufit stanowi zabezpieczenie ognioochronne . Aby uzyskać wymagane odporności ogniowe potwierdzone atestami sufit wykonać należy zgodnie z wytycznymi ppoż. producenta (stosując odpowiedni odstęp dźwigarów, wieszaków, skrzynki ogniowe itp.)

- 9.5.9.4   Zakończenia ścienne,pasującego do systemu .

- Kątownik L (np. OWA nr 50G), - wymiary 19/24 mm (gr. 0,5mm), strona widoczna 19 mm z zagiętą krawędzią, kolor biały – stosować w przypadku sufitu z funkcją ppoż. lub sufitu z funkcją dekoracyjną. W narożnikach należy bardzo dokładnie wykonać nacięcia skośne. Można stosować również narożniki do kątownika - zewnętrzne (nr 54/50) lub wewnętrzne (nr 54) . Wszystkie zakończenia należy wykonać przy użyciu odpowiednich, dopuszczonych do stosowania, elementów mocujących, odstęp mocowań zgodny z instrukcją montażu producenta  lub wytycznymi ppoż.

9.5.10      Izolacje  przeciwwilgociowe i cieplne

Izolacje przeciwwilgociową z foli poluretanowej gr. 0,2mm  i cieplną   z wełny  mineralnej układamy  na powierzchni wykonywanego  sufitu  równolegle do postępu prac montażowych sufitu .

Na wykonanej części  sufitu  najpierw układamy  izolację z foli  poliuretanowej , następnie układamy  maty z wełny  mineralnej  dwuwarstwowo o łącznej  grubości  20 cm . Należy  pamiętać o  przesunięciu  względem siebie  styków  wełny  w poszczególnych warstwach , w celu uniknięcia  powstawania mostków termicznych . Należy  zwrócić uwagę na staranne rozłożenie wełny  w celu  uniknięcia nieszczelności zarówno  pomiędzy wełną mineralną  jak i  na połączeniu jej  ze ścianą budynku

# 9.6     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

# 9.6.1  Zasady ogólne

# Zakres  podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru , zarówno w czasie wykonywania prac ,jak i końcowego , obejmuje :

- sprawdzenie kompletności  dokumentacji

- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót zanikających na podstawie zapisów w dzienniku  budowy  i protokółów  odbiorów przejściowych

- sprawdzenie zgodności z projektem zastosowanych wyrobów  i materiałów

- sprawdzenie jakości  wykonania  na podstawie  przeprowadzonych w trakcie odbioru badań sprawdzających .

- kontrolę właściwego wytyczenia, ukształtowania i montażu rusztu,

- kontrolę w zakresie płyt (równości powierzchni, uszkodzeń krawędzi i naroży, wymiarów), prawidłowość zamocowania, wykończenia na stykach, obrzeżach,

- kontrolę poziomowości wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od płaszczyzny). \

# 9.6.2    Kontrola materiałów

# Badanie materiałów wykonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu:

# dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu(oznakowanie znakiem B i znakiem CE).

- aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja

# terminów przydatności do użycia

# wyglądu zewnętrznego

Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

# 9.6.3   Kontrola w czasie wykonywania robót

# Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją techniczną, instrukcjami producentów  oraz ze sztuką budowlaną.

# 9.6.4    Kontrola w czasie odbioru robót

# W czasie odbioru robót montażowych sufitów kontroli podlega:

# zgodność wykonania z dokumentacją projektową

# zgodność ze specyfikacją techniczną

# jakość zastosowanych materiałów

# jakość powłok szpachlowanych łączeń  między płytami

# wygląd zewnętrzny

-odchylenie powierzchni płaszczyzny  od linii prostej  poziomej

# 9.7     OBMIAR ROBÓT

# 9.7.1   Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

# 9.7.1.1  Ogólne zasady obmiaru robót

# Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

# Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

###### 9.7.1.2  Jednostki obmiarów

- [m2 ] –powierzchnia  sufitu , izolacji  cieplnej i przeciwwilgociowej

###### 9.7.1.3  Czas przeprowadzania obmiaru

###### Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach wymaganych w celu dokonywania okresowych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

###### 9.7.1.4   Urządzenia i sprzęt pomiarowy

###### Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

# 9.7.2    Zasady obmiaru robót montażowych sufitu

# iIość wykonanych robót należy ustalić wg rzeczywistych obmiarów z natury.

# wymiary sufitu liczy się w świetle ścian wykończonych

# 9.8    ODBIÓR ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM SUFITÓW PODWIESZANYCH

# Z PŁYT  K-G   I  PŁYT  DEKORACYJNYCH

# Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

# odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu – przejściowy

# odbiorowi ostatecznemu

# odbiorowi końcowemu

# 9.8.1   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

###### 9.8.1.1    Zasady ogólne

### Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.

### Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.

### 9.8.1.2   Odbiorowi robót zanikających podlegają:

- konstrukcje nośne / rozstaw profili nośnych i przyściennych  , ich układ  oraz sposób zamocowania /

- układ  płyt ,sposób ich zamocowanie / rozstaw wkrętów, sposób połączenia płyt, jednolitość powierzchni /

- ułożenie izolacji  przeciwwilgociowej

- ułożenie i grubość izolacji termicznej  z wełny mineralnej

# 9.8.2    Odbiór ostateczny  robót

# 9.8.2.1  Zasady ogólne

# Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,     jakości i wartości.

# Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie na piśmie zarządzającego realizacją umowy.

# Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego.  Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

# W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

# W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.

# Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez zamawiającego.

# Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

###### 9.8.2.2    Dokumenty do odbioru ostatecznego

# Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.

# Specyfikację Techniczną z ewentualnymi zmianami.

# Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały).

# Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacją techniczną.

9.8.2.3    Odbiorowi  ostatecznemu  podlegają

- Odchylenie  powierzchni od płaszczyzny – sprawdzenie przyleganie łaty dł. 2m do powierzchni sufitu

- Odchylenie powierzchni sufitu  w poziomie – sprawdzenie za pomocą laserowych urządzeń pomiarowych , niwelatora , poziomnicy

- Wykończenie powierzchni – gładkość szpachlowanych powierzchni , ewentualne ubytki ,uszkodzenia

# 9.8.3       Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

# Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie zwrócona w całości kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

# 9.9      ROZLICZENIE ROBÓT WYKONANIA SUFITU

# 9.9.1      Sposób płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.9

# 9.9.2   Zasady obliczania ceny jednostkowej

# Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmują:

# robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

# wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

# ubytków i transportu na plac budowy,

# wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

# koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

# wartość robót pomocniczych i towarzyszących (ustawienie drabin i rusztowań, zabezpieczenie

# pomieszczeń przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podłożyi innych materiałów, oczyszczenie

# zanieczyszczonych elementów),

# podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT).

# 9.10    PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

###### 9.10.1  Normy i normatywy

### Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych .Budownictwo ogólne .Tom I                Część 1-4 . Warszawa 1990. wyd. MGPiB. Itb

### Katalog elementów budowlanych z gipsu  dla budownictwa ogólnego  wydany przez Centralny Ośrodek Badawczo –Projektowy Budownictwa Ogólnego  1979/80 . Części b, d, f

-  PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, gips maszynowy.

-  PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo-kartonowe.

-  PN-EN 10142+A1:1998 - Stal niskostopowa. Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do

- obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

-  Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Kształtowniki z blachy stalowej ocynkowanej do wykonywania

- ścian działowych i sufitów podwieszonych z płyt gipsowo kartonowych.

-  Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odporności na uderzenia lekkich, nieprzeźroczystych przegród

- pionowych.

-  PN-B-02851-1:1997 - Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów

- budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja.

###### 9.10.2. Przepisy prawne

# Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne, wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

# Najważniejsze z nich to:

# Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami

# Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z

# dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

# Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie

# dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót

# budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

# Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw

# sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz

# planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U.

# z 2004  r. Nr 130, poz. 1389)

# Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego

# zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyc