| # LEGENDA DO PRZEKROJÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zał. nr 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEMAT : GRÓJEC – stadion – boisko główne i treningowe – Grójecki Ośrodek Sportu ul. Laskowa 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE |  |  | PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN – 81/B – 03020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość charakterystyczna X/ n / Współczynnik materiałowy  m 1 +/- 0,10 * wartość ustalona metodą A Wartość obliczeniowa X / I/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis stratygraficzno - litologiczny | Opis litologiczno – genetyczno- stratygraficzny | Nr warstwy geotechnicznej | Symbol gruntu wg PN 86/B – 02480 | Symbol geologicznej konsolidacji gruntu | Stan gruntu |  | Wilgotność naturalna | Gęstość objętościowa | Spójność | Kąt tarcia wewnętrznego | Edometryczny moduł ściśliwości |  | Moduł odkształcenia |  |  | kPa |  |
|  |  |  |  |  |  | Stopień zagęszczenia | Stopień plastyczności |  |  |  |  | pierwot- nej | wtórnej | pierwotne-go | wtórnego |  | Wytrzymałość na ścinanie f | Współczynnik filtracji k |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Wn |  | cy | u | M0 | M | E0 | E |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ID | IL | % | t/m-3 | kP | 0 | kPa | kPa | kPa | kPa |  |  | m/s |
| CZWARTORZĘD |  | Asfaltobeton | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  | Żużel | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  | Nasyp budowlany ( pospółki, piaski średnie ) | III | nB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  | Nasypy niebudowlane ( piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gleba ) | IV | nN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  | Piaski gliniaste, gliny piaszczyste osady lodowcowe | V | Gb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  | VIa | Gp | B | - | ≤0,00 | 9 | 2,25 | 40 | 22 | 65000 | 87000 | 50000 | 67000 |  | - | - |
|  |  |  | VIb | Pg Gp | B | - | 0,15 | 13 12 | 2,15 2,20 | 33 | 19 | 42000 | 56000 | 32000 | 43000 |  | - | - |
|  |  |  | VIc | Gp | B | - | 0,30 | 17 | 2,10 | 28 | 16 | 29000 | 39000 | 22000 | 29000 |  | - | - |